# PROGRAMA  DE  PRÁCTICAS. METALES. CAPITULO “0”.

## A) Construcción de diagramas ΔGº(T)/TEllingham.

El cálculo de Gº se realizará mediante la ecuación:

ΔGº(T)≈ΔHº(273K)−TΔSº(273K)

Siendo:

ΔHº(273K) la ordenada en el origen;

ΔSº(273K)la pendiente

Para la formación Al2O3

43Al(s) + O2⇔23Al2O3

ΔGº(273K)=− 253 Kcalmol O2

ΔGº(1273K)=− 207 Kcalmol O2

−−253 Kcal=ΔHº(273)−273 ΔSº(273)−207 Kcal=ΔHº(273)−1273 ΔSº(273)46=−1000 ΔSº(273)

ΔHº(273)=−253 Kcal−(273) 4,6 10−2Kcal=−266 KcalmolΔGº(T)=−266 Kcalmol+4,6 10−2 T(K)ΔSº(273)=−461000=−4,6 10−2Kcalmol K

Para el TiO2

Ti(s) + O2(s)⇔TiO2

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)−1000=207−163−1000=−4,40 10−2Kcalmol KΔHº(273)=−207 Kcal+(273)(−4,4010−2)=2,19 KcalΔGº(T)=−219 Kcalmol O2+0,044 T(K)

Para el Cr2O3

43Cr +O2⇔23Cr2O3

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)−1000=167−125−1000=−4,20 10−2Kcalmol KΔHº(273)=−167+4,20 10−2(273)(−1)=−178 Kcalmol O2ΔGº(T)=−178 Kcalmol O2+0,044 T(K)

Para el N2O

2Ni+O2(s)⇔2NiO

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)1000=102−55−1000=−4,70 10−2Kcalmol KΔHº(273)=−102+4,70 10−2(273)(−1)=−115 Kcalmol O2ΔGº(T)=−115 Kcalmol O2+0,047 T(K)

Para el CO

2C+O2⇔2CO

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)1000=66−107−1000=−4,1010−2Kcalmol KΔHº(273)=−66+0,041(273)=−55Kcalmol O2ΔGº(T)=−55Kcalmol O2+0,041 T(K)

Para el Fe2O3 (Hematites)

43Fe(s)+O2(s)⇔23Fe2O3(s)

ΔGº(T)=−131Kcalmol+0,044T(K)Kcalmol

Cálculo de la presión de O2

### Teniendo en cuenta que Gº se puede expresar como:

(Julios)		ΔGº(T)=− RTlnK=− (1,987)(4,184)TlnK=− 19,14TlogK

(Calorías)	ΔGº(T)=− 4,575TlogK

K=10−ΔGº(T)4,575P(O2)=1K(T)(atmósferas)

ΔGº(T)=ΔHº(273)+ΔCpΔT−TΔSº(273)−TΔCplnT273ΔGº(T)≈ΔHº(273)−TΔSº(273)ΔHº(273)≈ΔGº(273)

debido a que TΔSº(273)→0 ó es un valor pequeño

(273K)×0,04Kcalmol=10,9Kcalmol

- Error experimental de datos termodinámicos ±1,0Kcal

- ΔCp×ΔT de las reacciones

ΔCp≈2calmol KΔT≈2000 K

=4000calmol=4Kcalmol

Corrección del efecto de temperatura y el error experimental

## B) Ejercicios propuestos

1.- 	Calcular la variación con la temperatura, de la energía libre estándar  de una reacción (proceso isotérmico).

Obtención de la ecuación Gº (T) para la formación del óxido de aluminio (alúmina) a partir de los datos de la Figura 0.2, diagrama de Ellingham.

2.-	Calcular la presión parcial de oxígeno compatible con las fases aluminio y óxido de aluminio, alúmina, a las temperaturas de 283 K y 1873 K. Interpretar los resultados obtenidos.

3.- 	Requerimientos energéticos teóricos para la reducción directa del hierro hematites (Fe2O3) por el carbono (vid. diagrama de Ellingham, Fig. 0.2).

4.- 	Requerimientos energéticos para la obtención de hierro (acero) en horno eléctrico.

5.- 	Comparar los resultados obtenidos en los ejercicios 3 y 4 con los reales consignados en el libro de texto.

Datos:

Para el hierro, calor específico 0,15 cal./ ºC g. ; Calor latente 3.600 cal./mol.

6.- 	Requerimientos energéticos teóricos para la obtención de una tonelada de aluminio. Compararlos con los reseñados en el libro de texto, tanto teóricos como reales.

7.- 	Demostrar que el aluminio no puede obtenerse electrolíticamente a partir de soluciones acuosas de alúmina , ya que la descomposición del agua y la evolución catódica de hidrógeno antecederían a la deposición del aluminio metal.

Datos:

Potenciales de oxidación en Tabla 0.2.

Energía libre de formación de los óxidos en  Fig 0.2.

Número de Faraday, 96.500 culombios/equivalente - gramo.

8.- 	Teniendo en cuenta el diagrama de Ellingham (Fig 0.2), comentar  la posibilidad de obtención aluminotérmica  del Cr metal a partir de la cromita Cr2O3 , actuando como reductor polvo de aluminio.

Datos:

Calor latente de fusión del Cr = 4.200 cal./mol; calor específico del Cr  0,15 cal/ C.g. Calor latente de fusión  para la alúmina (Al2O3)= 26.000 cal/mol; calor específico 0,27 cal/ C.g.

9.- 	Calcular la posibilidad de reducción del óxido de cromo (Cr2O3) por el C, a la temperatura de 1000 ºC.  ¿Cuál sería en el equilibrio, la presión parcial de CO necesaria?.  ¿Qué consecuencias deduce?.

10.- 	Deducir la posibilidad de obtención metalotérmica del Fe metal,  a partir del óxido de hierro FeO (wustita),  actuando como reductor polvo de aluminio.

Datos:

Para el Fe, calor latente de fusión = 3.600 cal/mol; calor específico 10,5 cal/K mol.

Para la alúmina, Al2O3 : calor latente de fusión 26.000 cal/mol; calor específico, 30,6 cal./K mol.

11.-	Calcular la energía necesaria para fundir una tonelada de aluminio y una tonelada de hierro. Comparar la contribución de los términos correspondientes a los calores sensibles de los dos metales, analizar las consecuencias prácticas del resultado.

Datos:

Calor específico medio del hierro entre la temperatura ambiente y la de fusión (1809,5 K) = 0,64 J/g. C.

Calor específico medio del aluminio entre la temperatura ambiente y la de fusión (933 K) = 0,92 J/g. C.

Entalpía de fusión del aluminio, 10.669 J/mol.

Entalpía de fusión del hierro, 15.305 J/mol.

12.-	Justificar el consumo teórico de energía necesario - en GJ/t. de aluminio - para la reducción del aluminio en un fundido de alúmina (Al2O3) y criolita (F6AlNa3)

Datos:

La variación de energía libre estándar de  formación de la alúmina , a  temperaturas  comprendidas entre 25 y 659  ºC es   Gº (T) =  -1.672,0 + 0,313 T (K) kJ/mol O2 . Para temperaturas comprendidas entre 659 y 1700  C:  Gº (T) =    -1680,0 + 0,324 T (K) kJ/mol O2 .

13.-	¿Puede obtenerse cobre metálico por oxidación del sulfuro cuproso, Cu2S?

Datos:

A 1200 ºC, las energías libres estándar de las siguientes reacciones son (vid. diagrama de Ellinghan, Fig. 0.2)

Formación del Cu2O, 	 Gºf  =   -138 kJ/mol O2.

Formación del SO2 ,	 Gºf  =   -251 kJ/mol O2 .

Cu2S + O2  = Cu2O + S2 ,    Gº  =  0 kJ.

14.-		Calcular la energía libre estandar del equilibrio de Boudouard a 1500 K en las siguientes situaciones (según datos de Knacke, O. , Kubaschewski, O. y Hesselmann, K.: Thermochemical properties of inorganic substances. Springer Verlag, 2ª edición, Berlin, Alemania, 1991):

Caso A: Si conocemos la energía libre estándar de los siguientes compuestos:

| Go (C) 1500K | Go (CO2) 1500K | Go (CO) 1500K |
| --- | --- | --- |
| - 27.389 J/átomo g. | - 771.871 J/ mol | - 445.066 J/ mol |

Caso B: Si el dato conocido hace referencia a la entalpía y entropía de los siguientes compuestos. Temperatura ambiente (298 K)

| Ho(C) 298 K | Ho (CO2) 298 K | Ho (CO)298 K |
| --- | --- | --- |
| 0 J/ átomo g. | - 393.521 J/ mol | - 110.528 J/ mol |

| So (C) 298K | So (CO2) 298K | So (CO)298K |
| --- | --- | --- |
| 5,740 J/ átomo g. K | 213,794 J/ mol K | 197,648 J/ mol K |

Justificar los resultados obtenidos.

## C) Ejercicios resueltos

## Ejercicio 3: Requerimientos energéticos para la reducción directa del hierro hematites por el C.

En la página 6 del libro de texto  se cita que el gasto energético necesario para obtener 1 Tm de acero es de 16,96 GJ/Tm

Reducción directa del carbono:

Fe2O3 + 3C⇔ 2Fe + 3CO

(x 32) 2C + O2⇔ 2CO 			ΔG(273)≈ΔH(273)=− 65 Kcalmol O2

(x−32) 43Fe + O2⇔23Fe2O3 		ΔG(273)≈ΔH(273)=− 120 Kcalmol O2

Fe2O3 + 3C⇔ 2Fe + 3CO 			ΔG(273)≈ΔH(273)=85 Kcal2 mol Fe

Ronda de factores de conversión:

82,5 Kcal2 mol Fe⋅1 mol Fe56 gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm≈ 3⋅109 JTm

3 GJ/Tm

NOTA: La diferencia es de 1 a 6 y ello en el supuesto de que trabajáramos con Fe2O3 100 % puro.

El consumo energético de los procesos de reducción del hierro representan el 20 % del coste de energía total del proceso (calor latente de escorias, metal y gases, pérdidas de calor…).

## Ejercicio 4: Requerimientos energéticos para la obtención de hierro (acero) en horno eléctrico.

En el libro se cita la cantidad de 5,6 GJ/Tm.

Energía necesaria: Cp (1.538-25) + L

### Tabla I.12: L = 3.658 cal/mol

Tabla II.17: Cp  0,15 cal/ºC gr

3658 calmol ⋅1 mol Fe56 gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm= 0,27⋅109 JTm

CpΔT =(1538−25)ºC0,15 calºC gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm= 0,95⋅109 JTm

La energía necesaria será 1,22 GJ/Tm

NOTA: Los requerimientos energéticos en la práctica serán 5 veces superiores a los teóricos.

## Ejercicio 6: Requerimientos de energía teóricos para la obtención de 1 Tm de aluminio. Compararlos con los reseñados en el libro de texto, tanto teóricos como reales.

Según el libro de texto (pag. 8) serían necesarios unos 21 GJ/Tm

En el diagrama de Ellingham (Fig. 0.2) se expresa la variación de energía libre de formación de óxidos en función de la temperatura (referida por mol de oxígeno).

43Al + O2⇔ 23Al2O3 + ΔG0T

a 25 ºC ( 0 ºC) ΔG0T = ΔH0T≈ 250 Kcalmol O2

250 Kcalmol O2⋅1 mol O243 mol Al⋅1 mol Al27 gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm≈ 29⋅109 JTm

29 GJ/Tm

NOTA: Hasta T no superiores a 1000 ºC suele verificarse que:

ΔG0T ≈ ΔH0298 − TΔS0298 (ΔG0T≈ ΔG0298)

En efecto: ΔG0T = ΔH0298 + ΔCp(T−T0)− TΔS0298 − TΔCplnTT0

Y los términos ΔCp(T−T0) y TΔCplnTT0 suelen tomar valores equivalentes con signos contrarios.

## CONCLUSIÓN: EL GASTO DE ENERGÍA PARA EXTRAER UNA TONELADA DE ALUMINIO ES 10 VECES SUPERIOR AL TEÓRICO.(según el libro serían 270 GJ/Tm de Al)

Ejercicio 7: Demostrar que el aluminio no puede obtenerse electrolíticamente a partir de soluciones acuosas de alúmina , ya que la descomposición del agua y la evolución catódica de hidrógeno antecederían a la deposición del aluminio metal.

Datos:

Potenciales de oxidación en Tabla 0.2.

Energía libre de formación de los óxidos en  Fig 0.2.

Número de Faraday, 96.500 culombios/equivalente - gramo.

En la tabla 0.2 de potenciales normales de oxidación se observa que el correspondiente al Al es de 1,66 V a 25 ºC.

En la figura 0.2 tenemos para la descomposición del agua a partir de sus elementos:

2 H2O⇔ 2 H2 + O2 			ΔG(273)≈ 115 Kcalmol O2

- Para la reacción catódica: 4 H+ + 4 e−= 2 H2↑

- Número de electrones de cambio: 4

ΔGo= −nFΔEo

donde:

- n: número de electrones de cambio

- F: energía/V. equivalente gramo

- E: potencial de electrodo (f.e.m.)

ΔEo= −ΔGonF=−115 Kcalmol O2⋅1 V. equivalente gr.23061 cal⋅ 4 equiv. gr≈ −1,25 eV

NOTA: Luego la descomposición del H2O y la evolución de H2 antecederían la reducción del aluminio.

Trabajo = Q. V

1 Julio = 1 culombio . 1 Voltio

H+ + e- = H + 96500 culombios

W= 96500 julios⋅1 cal4,18 J= 23086 cal

## Ejercicio 8: Teniendo en cuenta el diagrama de Ellingham (Fig 0.2), comentar la posibilidad de obtención aluminotérmica del Cr metal a partir de la cromita Cr2O3, actuando como reductor polvo de aluminio. Datos: Calor latente de fusión del Cr=4200 cal/mol; calor específico del Cr 0,15 cal/ºC.g. Calor latente de fusión para la alúmina (Al2O3)=26000 cal/mol; calor específico 0,27 cal/ºC.g.

Obtención aluminotérmica del cromo

- 23Cr2O3(s)+43Al⇔23Al2O3+43Cr

(B)	43Cr+O2⇔23Cr2O3		ΔGº(273)≈ΔHº(273)=−167Kcalmol O2

(C)	43Al+O2⇔23Al2O3		ΔGº(273)≈ΔHº(273)=−253Kcalmol O2

ΔHº(A)=ΔHº(C)−ΔHº(B)=−86Kcal

Calor latente y fusión del Cromo:

0,15calgºC(1875+273−273)×52 g Crátomo gr×43moles Cr=19,5Kcal4200calmol×43moles Cr=5,6Kcal

Temperatura de fusión, Tabla I.13

Calor latente de la alúmina

0,27calgºC(1875+273−273)×102g Al2O3átomo gr×23moles Al2O3=34,4Kcal

Calor de fusión de la alúmina a T=1875 (fusión del Cr)

26000calmol×23moles Al2O3=17,3Kcal

TOTAL= 76,8 Kcal

La energía aportada por la reducción metalotérmica es muy parecida a la energía requerida por el cromo y la alúmina para alcanzar la temperatura liquidus. Si no existe aporte de energía externa es difícil que la reacción metalotérmica se logre automantener.

## Ejercicio 9: Calcular la posibilidad de reducción del óxido de Cromo (Cr2O3) por el C, a la temperatura de 1000ºC. ¿Cuál sería en el equilibrio, la presión parcial de CO necesaria? ¿Qué consecuencias deduce?

De la figura 0.2 del texto

ΔGº(T)(Cr2O3)=−178+0,042 T(K)Kcalmol O2ΔGº(T)(CO)=−55−0,041 T(K)Kcalmol O2

- Cr2O3(s)+3C(s)⇔3CO+2Cr

- 43Cr+O2⇔23Cr2O3			ΔGº(T)=−178+0,042T

- 2C+O2⇔2CO				ΔGº(T)=−55−0,041T

ΔGº(A)=32−B+C=32123−0,083TKcalmol Cr2O3ΔGº(A)=184,5−0,1245TKcalmol Cr2O3ΔGº(A)(1273K)=26Kcalmol Cr2O3

26000 cal=−4,575TlogPCO3					a(Cr)=a(C)=a(Cr2O3)=1

logPCO3=−4,46						PCO3=3,4610−5atmósferas

P(CO)=0,032 atmósferas		(PT=1 atmósfera	% CO 3,2)

Si quisiéramos desplazar el equilibrio de la reacción A hacia la derecha deberíamos de trabajar con P(CO) inferiores a las de equilibrio (0,032 atmósferas).

Para temperaturas superiores la reacción sería más favorable:

ΔGº(A)(1100ºC)=13,56Kcal=13560 cal13560 cal=−4,575⋅(1373)⋅logPCO3logPCO3=−2,1587logPCO=−0,7195PCO=0,19 atmósferas

No obstante, cinéticamente las reacciones sólido-sólido: C(s) + Cr2O3 son poco eficaces, el mecanismo de reducción carbotérmica tiene lugar por medio del equilibrio de Boudovard

C(s)+CO2(g)⇔2CO(g)

Reacción que es favorable cuando T>1273 K

Ejercicio 10: Deducir la posibilidad de obtención metalotérmica de Fe metal, a partir del óxido de hierro FeO (wustita), actuando como reductor polvo de aluminio. Datos: para el Fe, calor latente de fusión= 3.600 cal/mol; calor específico 10,5 cal/K mol. Para la alúmina, Al2O3: calor latente de fusión 26.000 cal/mol; calor específico, 30,6 cal/K mol.

Aluminotérmia de la wustita

(A) 2FeO+43Al⇔23Al2O3+2Fe

A partir de la Fig. 0.2, la entalpía (calor) asociada a las reduciones metalotérmicas a 273 es igual:

- 2Fe+O2⇔2FeO		ΔHº(273)≈−118Kcalmol O2

- 43Al+O2⇔23Al2O3		ΔHº(273)≈−253Kcalmol O2

ΔHº(273)(A)=−135Kcal

Calor latente y de fusión del hierro:

10,5calK mol(1536,5+273−273)×2 moles Fe=32,3 Kcal3600calmol Fe×2 moles Fe=7,2 Kcal

Calor latente y de fusión de la alúmina:

30,6calKmol(1536,5+273−273)×23moles Al2O3=31,3 Kcal26000calmol Fe×23moles Fe=17,3 Kcal

TOTAL=88,1 Kcal

Existen aún (135-8847 Kcal) 47 Kcal que el sistema puede disipar en pérdidas de calor. Es muy factible que la aluminotermia se realice totalmente de manera violenta y no se paralice al poder alcanzarse las temperaturas liquidus de los productos de la reacción.

## Ejercicio 13: ¿Puede obtenerse cobre metálico por oxidación del sulfuro cuproso, Cu2S?. Datos: A 1200ºC, las energías libres estándar de las siguientes reacciones son (vid. Diagrama de Ellinghan, Fig. 0.2)

- Formación del Cu2O,		ΔGºf=−136 kJmol O2

- Formación del SO2,			ΔGºf=−251 kJmol O2

- Cu2S+12O2⇔Cu2O+12S2		ΔGº=0 kJ

(A)	4Cu+O2⇔2Cu2O			ΔGº(1200ºC)=−138 kJmol O2

(B)	12S2+O2⇔SO2			ΔGº(1200ºC)=−251 kJmol O2

(C)	Cu2S+12O2⇔Cu2O+12S2	ΔGº=0 kJ

(D)	Cu2S+Cu2O+12O2⇔4Cu+SO2

(Ecuación de obtención del cobre blister a partir de una mata de cobre mezcla de sulfuros-óxidos de cobre en estado fundido)

ΔGº(D)=−ΔGº(1200)(A)+ΔGº(1200ºC)(B)+ΔGº(1200ºC)(C)ΔGº(D)=−113kJmol SO2

La P(SO2) en el gas es 0,12 atmósferas (12% SO2)

La P(O2) en el gas es de 0,12 atmósferas (exceso de aire) (12%)

ΔG=ΔGº+RTlnP(productos)aP(reactivos)b

ΔG(D)=−113000 Julios+19,14 Tlog0,120,12ΔG(D)=−113000 Julios+19,14 (1473)log0,35 JuliosΔG(D)=−125,854 Julios

(proceso termodinámicamente favorable)