# EJERCICIOS DE PROCESOS BÁSICOS DE METALURGIA

## A) Construcción de Diagramas Ellingham.

Los que se conocen como Diagramas de Ellingham, son representaciones gráficas de la energía libre estándar de formación de distintas combinaciones con el oxígeno, de los elementos del Sistema Periódico, expresadas-referidas, al mol de oxígeno (O2(g)).

El cálculo de ΔGo(T) de un proceso isotérmico (reacción química, en donde productos y reactivos se encuentran a la misma temperatura) se realizará mediante la ecuación:

ΔGº(T)≈ΔHº(273K)−TΔSº(273K)

Siendo:

ΔHº(273K) la ordenada en el origen;

ΔSº(273K)la pendiente

Para la formación de la alúmina, Al2O3

43Al(s) + O2(g)⇔23Al2O3(s)

ΔGº(273K)=− 253 Kcalmol O2

ΔGº(1273K)=− 207 Kcalmol O2

−−253 Kcal=ΔHº(273)−273 ΔSº(273)−207 Kcal=ΔHº(273)−1273 ΔSº(273)46=−1000 ΔSº(273)

ΔHº(273)=−253 Kcal−(273) 4,6 10−2Kcal=−266 KcalmolΔGº(T)=−266 Kcalmol+4,6 10−2 T(K)ΔSº(273)=−461000=−4,6 10−2Kcalmol K

Para la formación del óxido de titanio, TiO2

Ti(s) + O2(g)⇔TiO2(s)

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)−1000=207−163−1000=−4,40 10−2Kcalmol KΔHº(273)=−207 Kcal+(273)(−4,4010−2)=2,19 KcalΔGº(T)=−219 Kcalmol O2+0,044 T(K)

Para el óxido de cromo, Cr2O3

43Cr(s) +O2(g)⇔23Cr2O3(s)

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)−1000=167−125−1000=−4,20 10−2Kcalmol KΔHº(273)=−167+4,20 10−2(273)(−1)=−178 Kcalmol O2ΔGº(T)=−178 Kcalmol O2+0,044 T(K)

Para el óxido de níquel, NiO

2Ni+O2(s)⇔2NiO

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)1000=102−55−1000=−4,70 10−2Kcalmol KΔHº(273)=−102+4,70 10−2(273)(−1)=−115 Kcalmol O2ΔGº(T)=−115 Kcalmol O2+0,047 T(K)

Para el moóxido de carbono, CO

2C(s)+O2(g)⇔2CO(g)

ΔSº(273)=(−1)×Gº(273)+Gº(1273)1000=66−107−1000=−4,1010−2Kcalmol KΔHº(273)=−66+0,041(273)=−55Kcalmol O2ΔGº(T)=−55Kcalmol O2+0,041 T(K)

Para el  óxido férrico, Fe2O3 (Hematites)

43Fe(s)+O2(s)⇔23Fe2O3(s)

ΔGº(T)=−131Kcalmol+0,044T(K)Kcalmol

Cálculo de la presión de O2

### Teniendo en cuenta que ΔGo(T)se puede expresar como:

(Julios)		ΔGº(T)=− RTlnK=− (1,987)(4,184)TlnK=− 19,14TlogK

(Calorías)	ΔGº(T)=− 4,575TlogK

K=10−ΔGº(T)4,575P(O2)=1K(T)(atmósferas)

ΔGº(T)=ΔHº(273)+ΔCpΔT−TΔSº(273)−TΔCplnT273ΔGº(T)≈ΔHº(273)−TΔSº(273)ΔHº(273)≈ΔGº(273)

debido a que TΔSº(273)→0 ó es un valor pequeño

(273K)×0,04Kcalmol=10,9Kcalmol

- Error experimental promedio de datos termodinámicos es de ±1,0Kcal

- ΔCp×ΔT de las reacciones

ΔCp≈2calmol·KΔT≈2000 K

=4000calmol=4Kcalmol

Corrección del efecto de temperatura y del error experimental asociado a los datos termodinámicos

## B) Ejercicios propuestos

1.- 	Calcular la variación con la temperatura, de la energía libre estándar  de una reacción (proceso isotérmico).

Obtención de la ecuación,ΔGo(T), para la formación del óxido de aluminio (alúmina) a partir de los datos de las Figuras 5.1 y 5.6 del Capítulo 5 del texto de Metalurgia Extractiva: Fundamentos, Vol. I.

2.-	Calcular la presión parcial de oxígeno compatible con las fases aluminio y óxido de aluminio, alúmina, a las temperaturas de 283 K y 1873 K. Interpretar los resultados obtenidos. Utilizar los datos de ΔGo(T) para la alúmina obtenidos en el ejercicio anterior.

3.- 	Requerimientos energéticos teóricos para la reducción directa del hierro hematites (Fe2O3) por el carbono. Datos: Figuras 5.1 y 5.6 del Capítulo 5 del texto de Metalurgia Extractiva: Fundamentos, Vol. I.

Como estimación, se puede señalar que el gasto energético necesario para obtener una tonelada, 1,0 Tm de acero, es de 16,96 GJ/Tm

4.- 	Requerimientos energéticos para la obtención de hierro (acero) en horno eléctrico. Como valor estimativo, la cantidad de energía necesaria para obtener una tonelada de acero en horno eléctrico es de 5,6 GJ/Tm.

5.- 	Comparar los resultados obtenidos en los ejercicios 3 y 4 con los reales consignados en el libro de texto.

Datos complementarios:

El calor específico para el hierro: 0,15 cal./ ºC· g. . Calor latente del hierro: 3.600 cal./mol.

6.- 	Requerimientos energéticos teóricos para la obtención de una tonelada de aluminio. Comparar los resultados con las estimaciones energéticas que se manejan para obtener una tonelada de aluminio que, serían del orden de 21,0 GJ/Tm

7.- 	Demostrar que el aluminio no puede obtenerse electrolíticamente a partir de soluciones acuosas de alúmina, ya que la descomposición del agua y la evolución catódica de hidrógeno antecederían a la deposición del aluminio metal.

Datos:

Potenciales de reducción, Cuadro 8.4 del Capítulo 8 del texto  de Metalurgia Extractiva: Fundamentos, Vol. I.

Energía libre de formación del óxido de aluminio: Figuras 5.1 y 5.6 del Capítulo 5 del texto de Metalurgia Extractiva: Fundamentos, Vol. I.

Constante de Faraday, 96.500 culombios/equivalente - gramo.

8.- Teniendo en cuenta los diagramas de Ellingham (: Figuras 5.1 y 5.6 del Capítulo 5 del texto de Metalurgia Extractiva: Fundamentos, Vol. I.)

Comentar  la posibilidad de obtención aluminotérmica del cromo, Cr, metal a partir de la cromita Cr2O3 , actuando como reductor polvo de aluminio.

Datos complementarios:

Calor latente de fusión del Cr = 4.200 cal./mol; calor específico del Cr  0,15 cal/ ºC·g. Calor latente de fusión  para la alúmina (Al2O3)= 26.000 cal/mol; calor específico 0,27 cal/ ºC· g.

9.- 	Calcular la posibilidad de reducción del óxido de cromo (Cr2O3) por el C, a la temperatura de 1000 ºC.  ¿Cuál sería en el equilibrio, la presión parcial de CO necesaria?. ¿Qué consecuencias deduce?.

10.- 	Deducir la posibilidad de obtención metalotérmica del Fe metal,  a partir del óxido de hierro FeO (wustita),  actuando como reductor polvo de aluminio.

Datos complementarios:

Para el Fe, calor latente de fusión = 3.600 cal/mol; calor específico 10,5 cal/K · mol.

Para la alúmina, Al2O3: calor latente de fusión 26.000 cal/mol; calor específico, 30,6 cal./K· mol.

11.-	Calcular la energía necesaria para fundir una tonelada de aluminio y una tonelada de hierro. Comparar la contribución de los términos correspondientes a los calores sensibles de los dos metales, analizar las consecuencias prácticas del resultado.

Datos complementarios:

Calor específico medio del hierro entre la temperatura ambiente y la de fusión (1809,5 K) = 0,64 J/g · C.

Calor específico medio del aluminio entre la temperatura ambiente y la de fusión (933 K) = 0,92 J/g · C.

Entalpía de fusión del aluminio, 10.669 J/mol.

Entalpía de fusión del hierro, 15.305 J/mol.

12.-	Justificar el consumo teórico de energía necesario - en GJ/t. de aluminio - para la reducción del aluminio en un fundido de alúmina (Al2O3) y criolita (F6AlNa3)

Datos complementarios:

La variación de energía libre estándar de  formación de la alúmina , para las  temperaturas  comprendidas entre 25 y 659  ºC es: ΔGo(T) =  -1.672,0 + 0,313 T (K) kJ/mol O2 . Para temperaturas comprendidas entre 659 y 1700  C:  ΔGo(T) =    -1680,0 + 0,324 T (K) kJ/mol O2 .

13.-	¿Puede obtenerse cobre metálico por oxidación del sulfuro cuproso, Cu2S?

Datos complementarios:

A 1200 ºC, las energías libres estándar de las siguientes reacciones son las siguientes:

Formación del Cu2O, 	 ΔGo(T) =   -138 kJ/mol O2.

Formación del SO2 ,	 ΔGo(T) =   -251 kJ/mol O2 .

Cu2S + O2  = Cu2O + S2 ,    ΔGo(T) =  0 kJ.

14.-		Calcular la energía libre estandar del equilibrio de Boudouard a 1500 K en las siguientes situaciones (según datos de Knacke, O. , Kubaschewski, O. y Hesselmann, K.: Thermochemical properties of inorganic substances. Springer Verlag, 2ª edición, Berlin, Alemania, 1991):

Caso A: Si conocemos la energía libre estándar de los siguientes compuestos:

| Go (C) 1500K | Go (CO2) 1500K | Go (CO) 1500K |
| --- | --- | --- |
| - 27.389 J/átomo g. | - 771.871 J/ mol | - 445.066 J/ mol |

Caso B: Si el dato conocido hace referencia a la entalpía y entropía de los siguientes compuestos. Temperatura ambiente (298 K)

| Ho(C) 298 K | Ho (CO2) 298 K | Ho (CO)298 K |
| --- | --- | --- |
| 0 J/ átomo g. | - 393.521 J/ mol | - 110.528 J/ mol |

| So (C) 298K | So (CO2) 298K | So (CO)298K |
| --- | --- | --- |
| 5,740 J/ átomo g. K | 213,794 J/ mol K | 197,648 J/ mol K |

Justificar los resultados obtenidos.

## C) Ejercicios resueltos

## Nota aclaratoria importante: En los ejercicios que se resuelven seguidamente, se han tomado como datos de referencia aquellos que aparecen a lo largo del Capítulo Introductorio, páginas 1-48, del texto de José Antonio Pero-Sanz “Ciencia e  Ingeniería de Materiales: Estructura, transformaciones, propiedades y selección”. Ed. Dossat 2000, 5ª Edición, Madrid, 2006. Por ejemplo, los datos de Ellingham y de los potenciales estándar de oxidación, no los de reducción, como se han utilizado en las Clases y figuran en el texto de referencia para la Asignatura de Procesos Básicos de Metalurgia, pueden resultar numéricamente distintos, pero sus órdenes de magnitud y las cifras significativas que de ellos se derivan, son comparables.

Se sugiere que el Alumno pueda resolver los ejercicios que se plantean seguidamente utilizando los datos del texto de Metalurgia Extractiva: Fundamentos, Vo.I, y comparen los resultados con los que se aportan en los párrafos siguientes.

## Ejercicio 3: Requerimientos energéticos para la reducción directa del hierro hematites por el C.

Como estimación, se puede señalar que el gasto energético necesario para obtener una tonelada, 1,0 Tm de acero, es de 16,96 GJ/Tm

Reducción directa del carbono:

Fe2O3 + 3C⇔ 2Fe + 3CO

(x 32) 2C + O2⇔ 2CO 			ΔG(273)≈ΔH(273)=− 65 Kcalmol O2

(x−32) 43Fe + O2⇔23Fe2O3 		ΔG(273)≈ΔH(273)=− 120 Kcalmol O2

Fe2O3 + 3C⇔ 2Fe + 3CO 			ΔG(273)≈ΔH(273)=85 Kcal2 mol Fe

Ronda de factores de conversión:

82,5 Kcal2 mol Fe⋅1 mol Fe56 gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm≈ 3⋅109 JTm

3 GJ/Tm

NOTA: La diferencia es de 1 a 6 y ello en el supuesto de que trabajáramos con Fe2O3 100 % puro.

El consumo energético de los procesos de reducción del hierro representan el 20 % del coste de energía total del proceso (calor latente de escorias, metal y gases, pérdidas de calor…).

## Ejercicio 4: Requerimientos energéticos para la obtención de hierro (acero) en horno eléctrico.

Como valor estimativo, la cantidad de energía necesaria para obtener una tonelada de acero en horno eléctrico es de 5,6 GJ/Tm.

Energía necesaria: Cp (1.538 - 25)  +  L

### Calor latente del Fe, L = 3.658 cal/mol

Calor específico a presión constante del hierro: Cp  0,15 cal/ºC · g

3658 calmol ⋅1 mol Fe56 gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm= 0,27⋅109 JTm

CpΔT =(1538−25)ºC0,15 calºC gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm= 0,95⋅109 JTm

La energía necesaria será 1,22 GJ/Tm

NOTA: Los requerimientos energéticos en la práctica serán 5 veces superiores a los teóricos.

## Ejercicio 6: Requerimientos de energía teóricos para la obtención de 1,0 Tm de aluminio. Compararlos con los reseñados habitualmente en los libros de texto: tanto de tipo teórico como los reales.

Según estimaciones, los requerimientos energéticos que se necesitan para obtener una tonelada de aluminio serían del orden de 21,0 GJ/Tm

Según los diagramas de Ellingham,  se expresa la variación de energía libre de formación de óxidos en función de la temperatura (referida por mol de oxígeno).

43Al + O2⇔ 23Al2O3 + ΔG0T

a 25 ºC ( 0 ºC) ΔG0T = ΔH0T≈ 250 Kcalmol O2

250 Kcalmol O2⋅1 mol O243 mol Al⋅1 mol Al27 gr⋅4,18 Jcal⋅106 grTm≈ 29⋅109 JTm

29 GJ/Tm

NOTA: Hasta T no superiores a 1000 ºC suele verificarse que:

ΔG0T ≈ ΔH0298 − TΔS0298 (ΔG0T≈ ΔG0298)

En efecto: ΔG0T = ΔH0298 + ΔCp(T−T0)− TΔS0298 − TΔCplnTT0

Y los términos ΔCp(T−T0) y TΔCplnTT0 suelen tomar valores equivalentes con signos contrarios.

## CONCLUSIÓN: EL GASTO DE ENERGÍA PARA EXTRAER UNA TONELADA DE ALUMINIO ES 10 VECES SUPERIOR AL TEÓRICO.(según el libro serían 270 GJ/Tm de Al)

Ejercicio 7: Demostrar que el aluminio no puede obtenerse electrolíticamente a partir de soluciones acuosas de alúmina, ya que la descomposición del agua y la evolución catódica de hidrógeno antecederían a la deposición del aluminio metal.

Datos:

Potenciales de oxidación en Tabla 0.2.

Energía libre de formación de los óxidos en  Fig 0.2.

Número de Faraday, 96.500 culombios/equivalente - gramo.

En la tabla 0.2 de potenciales normales de oxidación se observa que el correspondiente al Al es de 1,66 V a 25 ºC.

En la figura 0.2 tenemos para la descomposición del agua a partir de sus elementos:

2 H2O⇔ 2 H2 + O2 			ΔG(273)≈ 115 Kcalmol O2

- Para la reacción catódica: 4 H+ + 4 e−= 2 H2↑

- Número de electrones de cambio: 4

ΔGo= −nFΔEo

donde:

- n: número de electrones de cambio

- F: energía/V. equivalente gramo

- E: potencial de electrodo (f.e.m.)

ΔEo= −ΔGonF=−115 Kcalmol O2⋅1 V. equivalente gr.23061 cal⋅ 4 equiv. gr≈ −1,25 eV

NOTA: Luego la descomposición del H2O y la evolución de H2 antecederían la reducción del aluminio.

Trabajo = Q. V

1 Julio = 1 culombio . 1 Voltio

H+ + e- = H + 96500 culombios

W= 96500 julios⋅1 cal4,18 J= 23086 cal

## Ejercicio 8: Teniendo en cuenta el diagrama de Ellingham (Fig 0.2), comentar la posibilidad de obtención aluminotérmica del Cr metal a partir de la cromita Cr2O3, actuando como reductor polvo de aluminio. Datos: Calor latente de fusión del Cr=4200 cal/mol; calor específico del Cr 0,15 cal/ºC.g. Calor latente de fusión para la alúmina (Al2O3)=26000 cal/mol; calor específico 0,27 cal/ºC.g.

Obtención aluminotérmica del cromo

- 23Cr2O3(s)+43Al⇔23Al2O3+43Cr

(B)	43Cr+O2⇔23Cr2O3		ΔGº(273)≈ΔHº(273)=−167Kcalmol O2

(C)	43Al+O2⇔23Al2O3		ΔGº(273)≈ΔHº(273)=−253Kcalmol O2

ΔHº(A)=ΔHº(C)−ΔHº(B)=−86Kcal

Calor latente y fusión del Cromo:

0,15calgºC(1875+273−273)×52 g Crátomo gr×43moles Cr=19,5Kcal4200calmol×43moles Cr=5,6Kcal

Temperatura de fusión, Tabla I.13

Calor latente de la alúmina

0,27calgºC(1875+273−273)×102g Al2O3átomo gr×23moles Al2O3=34,4Kcal

Calor de fusión de la alúmina a T=1875 (fusión del Cr)

26000calmol×23moles Al2O3=17,3Kcal

TOTAL= 76,8 Kcal

La energía aportada por la reducción metalotérmica es muy parecida a la energía requerida por el cromo y la alúmina para alcanzar la temperatura liquidus. Si no existe aporte de energía externa es difícil que la reacción metalotérmica se logre automantener.

## Ejercicio 9: Calcular la posibilidad de reducción del óxido de Cromo (Cr2O3) por el C, a la temperatura de 1000ºC. ¿Cuál sería en el equilibrio, la presión parcial de CO necesaria? ¿Qué consecuencias deduce?

De la figura 0.2 del texto

ΔGº(T)(Cr2O3)=−178+0,042 T(K)Kcalmol O2ΔGº(T)(CO)=−55−0,041 T(K)Kcalmol O2

- Cr2O3(s)+3C(s)⇔3CO+2Cr

- 43Cr+O2⇔23Cr2O3			ΔGº(T)=−178+0,042T

- 2C+O2⇔2CO				ΔGº(T)=−55−0,041T

ΔGº(A)=32−B+C=32123−0,083TKcalmol Cr2O3ΔGº(A)=184,5−0,1245TKcalmol Cr2O3ΔGº(A)(1273K)=26Kcalmol Cr2O3

26000 cal=−4,575TlogPCO3					a(Cr)=a(C)=a(Cr2O3)=1

logPCO3=−4,46						PCO3=3,4610−5atmósferas

P(CO)=0,032 atmósferas		(PT=1 atmósfera	% CO 3,2)

Si quisiéramos desplazar el equilibrio de la reacción A hacia la derecha deberíamos de trabajar con P(CO) inferiores a las de equilibrio (0,032 atmósferas).

Para temperaturas superiores la reacción sería más favorable:

ΔGº(A)(1100ºC)=13,56Kcal=13560 cal13560 cal=−4,575⋅(1373)⋅logPCO3logPCO3=−2,1587logPCO=−0,7195PCO=0,19 atmósferas

No obstante, cinéticamente las reacciones sólido-sólido: C(s) + Cr2O3 son poco eficaces, el mecanismo de reducción carbotérmica tiene lugar por medio del equilibrio de Boudovard

C(s)+CO2(g)⇔2CO(g)

Reacción que es favorable cuando T>1273 K

Ejercicio 10: Deducir la posibilidad de obtención metalotérmica de Fe metal, a partir del óxido de hierro FeO (wustita), actuando como reductor polvo de aluminio. Datos: para el Fe, calor latente de fusión= 3.600 cal/mol; calor específico 10,5 cal/K mol. Para la alúmina, Al2O3: calor latente de fusión 26.000 cal/mol; calor específico, 30,6 cal/K mol.

Aluminotérmia de la wustita

(A) 2FeO+43Al⇔23Al2O3+2Fe

A partir de la Fig. 0.2, la entalpía (calor) asociada a las reduciones metalotérmicas a 273 es igual:

- 2Fe+O2⇔2FeO		ΔHº(273)≈−118Kcalmol O2

- 43Al+O2⇔23Al2O3		ΔHº(273)≈−253Kcalmol O2

ΔHº(273)(A)=−135Kcal

Calor latente y de fusión del hierro:

10,5calK mol(1536,5+273−273)×2 moles Fe=32,3 Kcal3600calmol Fe×2 moles Fe=7,2 Kcal

Calor latente y de fusión de la alúmina:

30,6calKmol(1536,5+273−273)×23moles Al2O3=31,3 Kcal26000calmol Fe×23moles Fe=17,3 Kcal

TOTAL=88,1 Kcal

Existen aún (135-8847 Kcal) 47 Kcal que el sistema puede disipar en pérdidas de calor. Es muy factible que la aluminotermia se realice totalmente de manera violenta y no se paralice al poder alcanzarse las temperaturas liquidus de los productos de la reacción.

## Ejercicio 13: ¿Puede obtenerse cobre metálico por oxidación del sulfuro cuproso, Cu2S?. Datos: A 1200ºC, las energías libres estándar de las siguientes reacciones son (vid. Diagrama de Ellinghan, Fig. 0.2)

- Formación del Cu2O,		ΔGºf=−136 kJmol O2

- Formación del SO2,			ΔGºf=−251 kJmol O2

- Cu2S+12O2⇔Cu2O+12S2		ΔGº=0 kJ

(A)	4Cu+O2⇔2Cu2O			ΔGº(1200ºC)=−138 kJmol O2

(B)	12S2+O2⇔SO2			ΔGº(1200ºC)=−251 kJmol O2

(C)	Cu2S+12O2⇔Cu2O+12S2	ΔGº=0 kJ

(D)	Cu2S+Cu2O+12O2⇔4Cu+SO2

(Ecuación de obtención del cobre blister a partir de una mata de cobre mezcla de sulfuros-óxidos de cobre en estado fundido)

ΔGº(D)=−ΔGº(1200)(A)+ΔGº(1200ºC)(B)+ΔGº(1200ºC)(C)ΔGº(D)=−113kJmol SO2

La P(SO2) en el gas es 0,12 atmósferas (12% SO2)

La P(O2) en el gas es de 0,12 atmósferas (exceso de aire) (12%)

ΔG=ΔGº+RTlnP(productos)aP(reactivos)b

ΔG(D)=−113000 Julios+19,14 Tlog0,120,12ΔG(D)=−113000 Julios+19,14 (1473)log0,35 JuliosΔG(D)=−125,854 Julios

(proceso termodinámicamente favorable)