## Slide 1
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
Prof. J. A. Pero – Sanz
Ciencia e Ingeniería de Materiales

## Slide 2
Prof. J. A. Pero – Sanz
Ciencia e Ingeniería de Materiales
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE

## Slide 3
Prof. J. A. Pero – Sanz
Ciencia e Ingeniería de Materiales
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,05

## Slide 4
0,09
0,53
0,17
cL
cS
C0 = 0,05 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TL
TS
( + L)
( + )
A5
A4
c
c
1538
1495
1394

## Slide 5
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TL= 1534 ºC


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,05
C0 = 0,05 % C
L
1394

## Slide 6
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TS= 1514 ºC


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,05
C0 = 0,05 % C
L
1394

## Slide 7
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,05
C0 = 0,05 % C
L
1394
A5

## Slide 8
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,05
C0 = 0,05 % C
L
1394
A4

## Slide 9
727
C0 = 0,05 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
1394
A3
0,05

## Slide 10
727

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
1538
1148
2,11
C  = 0,77
912

1394
f
f
C  = 0,0218
C0

## Slide 11
727
C0 = 0,05 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
0,05
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218

1394
f
f
T = 728 ºC

## Slide 12
727
C0 = 0,05 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
0,05
1538
1148
2,11
0,77
912
fFe3C
f
T = 726 ºC
4,11
6,67
1394
Fe3C

## Slide 13
727
C0 = 0,05 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
0,05
1538
1148
2,11
0,77
912
fFe3C
f
4,11
6,67
1394

## Slide 14
ACERO con 0,05 % C
Rm (MPa) = 300 . f + 800 . fp= 319 MPa
Propiedades mecánicas (LC + LF + Recocido) : Re = 20 Kg/mm2; Rm = 30 Kg/mm2; A = 40 %
Aplicaciones: Chapa de embutición profunda (Industria del automóvil: carrocería; embalajes; envases; …)
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
100×
600×
Fe3C
Acero moldeado.
Perlita

## Slide 15
Prof. J. A. Pero – Sanz
Ciencia e Ingeniería de Materiales
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,15

## Slide 16
0,09
0,53
0,17
cS
C0 = 0,15 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TS
( + L)
( + )
1538
1495
1394
TL

## Slide 17
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TL= 1526 ºC


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,05
C0 = 0,15 % C
L
1394

## Slide 18
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,05
C0 = 0,15 % C
L
1394
A4

## Slide 19
727
C0 = 0,15 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
1394
A3
0,15

## Slide 20
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,20
C0 = 0,15 % C
L
fL
f
T = 1496 ºC
1394

## Slide 21


Líquido
Reacción Peritéctica
Enfriamiento
Calentamiento
0,09 + L0,53
0,17
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.

## Slide 22
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,20
C0 = 0,15 % C
L
f
f
T = 1494 ºC
1394

## Slide 23
727
C0 = 0,15 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218

1394
f
f
T = 800 ºC
800
c
c

## Slide 24
727
C0 = 0,15 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218

1394
f
f
T = 728 ºC

## Slide 25
727
C0 = 0,15 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
fFe3C
f
T = 726 ºC
4,11
6,67
1394

## Slide 26
727
C0 = 0,15 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
0,15
1538
1148
2,11
0,77
912
fFe3C
f
4,11
6,67
1394

## Slide 27
ACERO con 0,15 % C
Rm (MPa) = 300 . f + 800 . fp= 386 MPa
Aplicaciones: Chapa naval, perfiles, tuberías, redondos, …
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
350 ×

## Slide 28
Prof. J. A. Pero – Sanz
Ciencia e Ingeniería de Materiales
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,20

## Slide 29
0,09
0,53
0,17
cL
cS
C0 = 0,20 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TL
TS

## Slide 30
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TL= 1522 ºC


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,20
C0 = 0,20 % C
L
1394

## Slide 31
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,20
C0 = 0,20 % C
L
fL
f
T = 1496 ºC
1394

## Slide 32


Líquido
Reacción Peritéctica
Enfriamiento
Calentamiento
0,09 + L0,53
0,17
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.

## Slide 33
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,20
C0 = 0,20 % C
L
fL
f
T = 1494 ºC
1394

## Slide 34
C0 = 0,20 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TS= 1490 ºC
0,09
0,17
0,53
1495
0,20
1538
1148
2,11
1394

## Slide 35
727
C0 = 0,20 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
A3 = 864 ºC
0,09
0,17
0,53
1495
0,20
1538
A1
1148
2,11
0,77
912
0,0218

1394

## Slide 36
727
C0 = 0,20 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
0,20
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
f
f
T = 728 ºC

1394

## Slide 37
727
C0 = 0,20 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
0,20
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
fFe3C
f
T = 726 ºC
4,11
6,67

1394

## Slide 38
727
C0 = 0,20 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
0,20
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
fFe3C
f
4,11
6,67

0,002
1394

## Slide 39
100×
400×
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
ACERO con 0,20 % C
Rm (MPa) = 300 . f + 800 . fp= 419 MPa
Propiedades mecánicas (LC + LF + Recocido) : Re = 25 Kg/mm2; Rm = 40 – 50 Kg/mm2; A = 18 – 22 %; HB = 115 – 145.
Aplicaciones: Piezas soldables; herrajes de avión; piezas embutidas; …
Estado normalizado

## Slide 40
Prof. J. A. Pero – Sanz
Ciencia e Ingeniería de Materiales
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,45

## Slide 41
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TL= 1501 ºC


1538
1495
0,17
0,09
0,53
C0 = 0,45 % C
L
1394

## Slide 42
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
0,20
C0 = 0,45 % C
L
fL
f
T = 1496 ºC
1394

## Slide 43


Líquido
Reacción Peritéctica
Enfriamiento
Calentamiento
0,09 + L0,53
0,17
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.

## Slide 44
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE


1538
1495
0,17
0,09
0,53
C0 = 0,45 % C
L
fL
f
T = 1494 ºC
1394

## Slide 45
C0 = 0,45 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TS= 1445 ºC
0,09
0,17
0,53
1495
1538
1148
2,11
1394

## Slide 46
727
C0 = 0,45 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
A3 = 804 ºC
0,09
0,17
0,53
1495
1538
A1
1148
2,11
0,77
912
0,0218

1394

## Slide 47
727
C0 = 0,45 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
0,09
0,17
0,53
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
f
f
T = 728 ºC

1394

## Slide 48
727
C0 = 0,45 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
fFe3C
f
T = 726 ºC
4,11
6,67

1394

## Slide 49
727
C0 = 0,45 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
fFe3C
f
4,11
6,67

0,002
1394

## Slide 50
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
ACERO con 0,45 % C
Estado bruto de moldeo
100×
200×

## Slide 51
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
ACERO con 0,45 % C
Rm (MPa) = 300 . f + 800 . fp= 682 MPa
Propiedades mecánicas (normalizado): Re = 40 – 42 Kg/mm2;
Rm = 62 – 70 Kg/mm2; A = 13 – 16 %; HB = 247 – 277;
 = 7 – 10 Kgm/cm2.
Aplicaciones: Ejes y elementos de máquinas, piezas de resistencia media, transmisiones. Sus propiedades mecánicas mejoran por temple y revenido.
100×
400×
Estado normalizado

## Slide 52
Prof. J. A. Pero – Sanz
Ciencia e Ingeniería de Materiales
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1,00

## Slide 53
0,09
0,53
0,17
cL
cS
C0 = 1,0 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
TL
TS
( + L)
( + )
( + L)

## Slide 54
727
C0 = 1,0 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1,0
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
4,3
6,67

1394
Acm
0,53
TL = 1452ºC

## Slide 55
727
C0 = 1,0 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1,0
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
4,3
6,67

1394
Acm
0,53
TS = 1347 ºC
0,17

## Slide 56
727
C0 = 1,0 % C

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1,0
1538
1148 ºC
2,11
0,77
912
0,0218
4,11
6,67

1394
Acm= 799 ºC

## Slide 57
727

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1,0
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
4,11
6,67

1394
Acm
f
fFe3C
T = 728 ºC

## Slide 58
727

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1,0
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
4,11
6,67

1394
Acm
f
fFe3C
T = 726 ºC

## Slide 59
727

L

Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
DIAGRAMA Fe – C METAESTABLE
1495
1,0
1538
1148
2,11
0,77
912
0,0218
fFe3C
f
4,11
6,67

0,002
1394

## Slide 60
100×
600×
Metalotecnia E.T.S.I.M.O.
Aplicaciones: Construcción (flejes); cuerdas de piano; piezas de pequeño espesor; (no se suministra en estado normalizado)
ACERO con 1,0 % C
Propiedades mecánicas (Temple + Revenido) : Re = 115 Kg/mm2; Rm = 135 Kg/mm2; A = 4 %; HRC = 41.
Estado normalizado
Ataque con picrato sódico