## Slide 1
ACEROS FERRITOPERLITICOS (%C< 0,25)
S/ Pickering (pág. 266, 308):
Re (MPa) = 54 + 32 . (%Mn) + 83 . (%Si) + 354 . (%Nf1/2) + 17 . d-1/2
Rm (MPa) = 295 + 28 . (%Mn) + 83 . (%Si) + 4 . (% perlita) + 8 . d-1/2
ITT (ºC) = -19 – 11,5 . d-1/2 + 44 . (%Si) + 700 . (%Nf1/2) + 2,2 . (% perlita)
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño

## Slide 2
ACEROS FERRITOPERLITICOS (0,35 < %C< 0,40)
S/ Pickering (pág. 332 – 333):
Re (MPa) = f1/3 (35,4 + 58,5 . %Mn + 17,4 . d-1/2) + (1 - f1/3 ) (178,6 + 3,9 . S0-1/2) + + 63,1 . %Si + 425 . Nf1/2
Rm (MPa) = f1/3 (246,4 + 1143 . Nf1/2 + 18,2 . d-1/2) + (1 - f1/3 ) (720 + 3,5 . S0-1/2) + + 97 . %Si
ITT (ºC) = f (-46 – 11,5 . d-1/2) + (1 - f) (-335 + 5,6 . S0-1/2 – 13,3 . p-1/2 + + 3480 . 103 t) + 48,7 . %Si + 762 . Nf1/2
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño