CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “ACEROS” (11-22 Julio 2005)

I. - ACEROS FERRITO-PERLÍTICOS

- Calcular el cambio de volumen en la transformación alotrópica Feα   Feγ a 912 ºC

Datos: aα = 2,90 Å 	aγ = 3,64 Å

- Calcular los coeficientes de dilatación del Feα , Feγ y Feδ respectivamente.

Datos.	Feα )	a = 2,87 Å (25 ºC) ; a = 2,90 Å (912 ºC)

Feγ )	a = 3,64 Å (912 ºC) ; a = 3,68 Å (1390 ºC)

Feδ )	a = 2,930 Å (1433 ºC) ; a = 2,935 Å (1534 ºC)

- Calcular el cambio de volumen asociado a la transformación martensítica. Demostrar que es prácticamente independiente del contenido en carbono del acero.

- Datos:	aγ = 3,548 + 0,044 (% C)

aM = 2,861 – 0,013 (% C)

cM = 2,861 + 0,116 (% C)

- El límite elástico, Re, de la ferrita viene expresado por la fórmula:

- Re(MPa) = 54 + 32 (% Mn) + 83 (% Si) + 354(Nf)½ + 17 d-½

  - tamaño de grano de una ferrita “pura” con Re = 200 MPa

  - Límite elástico de una ferrita “pura” con tamaño de grano 7 ASTM.

- Nota: Se adjunta tabla VIII.36 del libro “Ciencia e Ingeniería de Materiales”.

- El límite elástico, Re, de los aceros inoxidables austeníticos viene dado por la fórmula:

R0,2(MPa) = 67,8 + 354,2 (% C) + 493 (% N) + 20 (% Si) + 3,7 (% Cr) + 14,5 (% Mo) + 18,5 (% V) + 4,5 (% W) + 40 (% Nb) + 26,2 (% Ti) + 12,6 (% Al) + 2,56 (% ferrita δ) + 7 d-½

  - Calcular el límite elástico de un acero (0,03 C – 18 Cr – 8 Ni) de tamaño de grano 30 μm. Compararlo con el Re de la ferrita “pura” del apartado anterior.

- En el ensayo de tracción de una probeta de acero de Ф 15 mm y Lo = 50 mm se obtuvieron los siguientes datos:

Carga (KN)  70	120	150	160	170	200	220	233	233	220

Δ l (mm)    0,25	0,40	0,50	0,60	0,75	1,75	3,00	5,00	6,50	8

- Calcular Re al 0,2 %, Rm, el alargamiento a rotura del acero y el valor de la estricción.

- ¿Puede hacerse coincidir la pendiente de la zona elástica con el módulo de Young E del acero?.

- Calcular la carga real, el esfuerzo soportado por la probeta, para una deformación ingenieril (nominal) del 8 %.

- Calcular la cifra de dureza Brinell (P = 187,5 Kg, Ø 2,5 mm) de tres aceros cuyas huellas de dureza son d = 1,00, 1,26 y 1,54 mm respectivamente. Cargas de rotura y contenidos en C, aproximados, de los aceros.

- Calcular la cifra de dureza Vickers (P = 30 Kg) de tres aceros cuyas diagonales de huella son 0,45, 0,55 y 0,75 mm respectivamente. Carga de rotura y contenido en C, aproximado, de los aceros.

- Ensayos Charpy de un acero, a diferentes temperaturas, han conducido a los siguientes resultados:

T ( ºC )	Energía absorbida (J)		T ( ºC )	Energía absorbida (J)

95			164			   5			50

80			164			-10			34

70			157			-20			25

60			149			-30			18

50			149			-40			12

40			123			-50			12

- 84

- Aplicando la fórmula

ITT (ºC) = fα (–46–11,5 d-½) + (1–fα )( –335 + 5,6·S0-½ – 13,3 p-½ + 3.480·103 t) + 48,7 Si + 762 Nf pag. 333 del libro de texto, diseñar un acero que cumpla dichos requisitos de resiliencia. Aportar su Re y Rm aproximados, pag. 332 del libro de texto, y verificar su soldabilidad, pag. 490 y 491, del libro de texto, en función del espesor.

- Dos chapas de un acero binario de composición peritéctica se unen a tope por soldadura, lograda por fusión de los bordes en contacto de ambas chapas. Se pide:

  - determinar la temperatura mínima que es preciso alcanzar para la fusión de los bordes de las chapas.

  - Estructuras micrográficas que se prevee encontrar a partir de la unión soldada, al irse alejando de la misma durante la observación.

  - Admitiendo que la densidad de la ferrita (7,86 g/cm3) no depende de la temperatura T; y que la de la austenita lo hiciera según la expresión:

ρ = 7,735/(1 + 1,82∙10-2 ∙ T)

determinar por cálculo la temperatura de coexistencia de fases ferrita y austenita en que el volumen del acero sea máximo.

  - Indicar qué simplificación va implícita en la expresión dada como densidad de la austenita.

Nota: ver esquema adjunto.

- Para un mismo acero, hipoeutectoide, al comparar las estructuras micrográficas de recocido de regeneración y de normalizado, se observan diferencias respecto al:

  - tamaño de grano y cantidad de ferrita proeutectoide

  - finura de la perlita (espaciado interlaminar)

  - carga de rotura en el ensayo de tracción.

Señalar –y justificar- estas diferencias entre ambas estructuras.

- La carga de rotura Rm de una barra de Ф100 mm de acero F1141 es de 70 Kg/mm2. Si el diámetro de la barra fuera 250 mm, ¿el valor de Rm sería mayor o menor que el citado?. Justificar la respuesta.

- Justificar las diferencias microestructurales y sus consecuencias en cuanto a propiedades entre dos aceros de muy bajo carbono (igual en ambos), laminados en frío y posteriormente recristalizados: uno en horno de campana y otro por recocido continuo.

- Un acero de 0,35 % C, con estructura de recocido de regeneración, tiene una carga de rotura Rm de 750 MPa,

  - Indicar, al menos, dos tratamientos térmicos que permitirían aumentar la carga de rotura Rm del acero. ¿Por qué?. ¿Cuál sería la nueva estructura micrográfica?.

  - El aumento de resistencia, así logrado por estos tratamientos térmicos, ¿supone necesariamente disminución de la tenacidad determinada por el ensayo de resiliencia?. Justifíquese.

- Cierto acero microaleado, ferrítico, de calidad Ártico, tiene tamaño de grano ASTM = 12. ¿Cuántos granos presenta este acero por mm2?.

- Según Andrews, la temperatura Ac3 en función de la composición química de un acero puede determinarse por suma algebraica de 910 C y 203C 15,2 (Ni); 44,7 (Si); 104 (V); 13,1 (W); 30 (Mn); 700 (P); 11 (Cr). Teniendo en cuenta el carácter alfágeno y/o gammágeno de cada elemento indicar el signo conveniente (+ o –) en la fórmula.

- Un acero de 0,35 % C contiene, además, 1,5 % Mn. Justificar las diferencias estructurales, después de tratamiento de normalizado, entre este acero y el acero binario de 0,35 % C. Comparar ambos aceros en cuanto a: templabilidad, susceptibilidad al agrietamiento en el temple y riesgo de sobrecalentamiento.

Laboratorio de Metalotecnia..E.T.S.I.M.O.