CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “ACEROS” (11-22 Julio 2005)

III.– ACEROS INOXIDABLES

- Por tratamiento térmico, ¿puede afirmarse el tamaño de grano de un acero 0,03 C–17 Cr?. ¿Y el de un acero 0,03 C–18 Cr–8 Ni?. ¿Qué microestructura presentarán al término de la solidificación?.

- En un folleto técnico se lee “el acero hipereutectoide 0,5 % C y 12 % Cr es un tipo de acero inoxidable...” ¿Es correcto (por qué o por qué no) decir que se trata de un acero hipereutectoide?.

- El carácter alfágeno del Cr, para contenidos elevados, modifica de modo importante el diagrama Fe–C. Basándose en un esquema de la sección vertical del diagrama Fe–C–Cr para 17 % Cr:

  - justificar la existencia de aceros inoxidables ferríticos y aceros inoxidables martensíticos.

  - ¿Puede afinarse, por tratamiento térmico –sin deformación mecánica– el grano de estos aceros inoxidables ferríticos?. Razónese.

- Estructura micrográfica y propiedades más significativas del acero cuya composición es 0,08 % C–17 % Cr–max 0,5 % Ni. Para algunos casos se indica que el acero debe tener Ti: 5 x % C ≤ Ti ≤ 0,80. Basándose en consideraciones microestructurales razonar sobre la conveniencia de que el acero tenga Ti.

- La Figura adjunta corresponde al diagrama pseudobinario de aceros inoxidables (Fe–Cr–Ni–C) con 18 % Cr y 4 % Ni que presenta una determinada publicación. ¿Cómo es posible que las transformaciones δ → γ → α tengan lugar en un intervalo de temperaturas?.

- En base a razones físico–metalúrgicas, ¿en qué supuestos –y por qué– emplearía aceros inoxidables austeníticos para fabricar un recipiente soldado?.

- Clasificar por el tipo de estructura los siguientes aceros inoxidables y estimar, en cuanto a inoxidabilidad en medio acuoso, justificando las razones de la elección, cuál de ellos resultará más favorable (y cuál peor):

    - 0,08 % C – 18 % Cr – 8 % Ni –0,4 % Ti

    - 0,4 % C – 14 % Cr

    - 0,08 % C – 17 % Cr

- Por tratamiento térmico, ¿puede afinarse el grano de un acero de composición 0,08 % C–18 % Cr–8 % Ni?

- Tomando como ejes de coordenadas porcentajes de Cr y porcentajes de C situar aproximadamente en el plano (teniendo en cuenta el diagrama Fe–C–Cr) regiones de composición posible de aceros ternarios inoxidables ferríticos (con o sin riesgo de ferrita + martensita en soldadura), superferríticos y martensíticos hipoeutectoides.

- Razonar sobre la conveniencia, o no, de emplear elementos alfágenos y/o gamágenos en la composición química de aceros inoxidables ferríticos.

- Id. Id. en los aceros inoxidables martensíticos.

- Justificar el tipo o tipos de recocido que emplearía para ablandamiento de un acero 0,5 % C–13 % Cr.

- Breve análisis comparativo entre aceros inoxidables, ferríticos y austeníticos estables en cuanto a resistencia a corrosión, tenacidad y conformabilidad.

- Porqué o porqué no, los aceros austeníticos estables son más aleados que los inestables?. Justificar algunas ventajas y/o desventajas de los aceros austeníticos inestables.

- En chapas no delgadas de acero inoxidable, los intervalos de sensibilización a la corrosión aparecen más próximos al cordón de soldadura en los aceros austeníticos no estabilizados o en los aceros ferríticos no estabilizados. Razónese.

- Se desean soldar dos chapas de acero de composición 0,3 % C–0,7 % Mn–0,3 % Si–3 % N–1 % Cr–0,3 % Mo. Se pide, utilizando el diagrama de Schaeffler (ver Figura adjunta),

  - razonar sobre la estructura en la zona fundida si se emplea un procedimiento de soldadura homogénea por simple fusión (como por ejemplo TIG),

  - en el caso de emplear soldadura heterogénea, comentar las razones por las que parece adecuado, o no, el empleo de un electrodo de 25 % Cr–20 % Ni.

  - estimar el coeficiente máximo de la dilución que permitiría en soldadura heterogénea, sin riesgos de fragilidad en la zona fundida, el empleo de un electrodo austeno–ferrítico de 25 % Cr–12 % Ni.

Laboratorio de Metalotecnia.  E.T.S.I.M.O.