CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “ACEROS” (11-22 Julio 2005)

IV. ACEROS PARA HERRAMIENTAS.

- El acero X210 CrMoV12, tiene la siguiente composición química: 1,90–2,20 %C; 0,10–0,40 % Si; 0,15–0,45 % Mn; 11–13 % Cr; 0,70–1 % Mo; 0,2–0,4 % V. Se pide:

–	¿este acero debe ser clasificado como hipereutectoide?

–	¿lo emplearía Vd para la fabricación de moldes metálicos en la fundición inyectada de aleaciones ligeras?

- ¿lo utilizaría para fabricar cuchillas de cizalla?

- ¿qué medio refrigerante considera Vd más adecuado para templar este acero?.

- Para templar un acero de composición 0,7 % C–0,3 % Mn–0,3 % Si–4,25 % Cr–0,9 % Mo–18 % W–10 % Co–1,1 % V se recomienda que el enfriamiento se realice primeramente en sales a 550 ºC, y después en aire. Razónese sobre este modo de efectuar el temple.

- El acero de composición 1,6 % C; 0,35 % Mn; 0,35 % Si; 11,5 % Cr; 0,7 % Mo; 0,45 % V; 0,5 % W admite temple al aire. Comentar las diferencias de resultados templando en aire y en agua salada (salmuera), respecto a:

- tensiones, deformaciones y grietas

- austenita residual.

- Para la fabricación de hojas de sierra para corte de metales, cuál (y por qué) de estos tres aceros elegiría:

  - 0,15 % C; 0,4 % Mn; 0,30 % Si; 0,04 % P

  - 0,30 % C; 0,55 % Mn; 0,22 % Si; 0,75 % Cr; 0,25 % V

  - 1,15 % C; 0,4 % Mn; 0,22 % Si; 0,75 % Cr

- El acero de composición 1,6 % C–0,35 % Mn–0,3 % Si–11,5 % Cr–0,7 % Mo–0,45 % V–0,5 % W puede utilizarse normalmente para la fabricación de matrices de forja; admite temple al aire, y recibe el nombre de acero indeformable en el temple,

- comentar, basándose en consideraciones estructurales, lo que puede ocurrir al templar en agua una pieza de este acero.

- Los riesgos de decarburación al austenizar, a la misma temperatura, en horno de mufla este acero, ¿serían mayores o menores, que los de un acero de 0,5 % C que contenga los mismos elementos de aleación?.

- Comprobación teórica del cambio de volumen experimentado por un acero de 0,6 % C en la transformación austenita→martensita.

Datos: parámetro de la austenita 3,58 Ǻ; parámetros de la martensita: 2,86 Ǻ y 2,94 Ǻ respectivamente.

- Un acero tiene, en estado templado, una carga de rotura Rm = 1750 MPa; y el valor de Rm, en estado normalizado es 1700 MPa. Determinar:

- el acero, ¿será un acero aleado o simplemente al carbono?

- En el extremo templado, la dureza es 55 HRC ¿cuál podría ser, y por qué, la dureza en el otro extremo de la probeta?

- Por recocido de austenización completa puede lograrse una Rm de 600 MPa; ¿cómo habría de realizarse el enfriamiento si la austenización se ha efectuado en horno de mufla?

- Razonar e indicar si resultan posibles las decarburaciones durante el revenido del acero.

- Se acompaña la curva TTT de un cierto acero, y la siguiente propuesta: “este acero podría templarse enfriando en primer lugar e isotérmicamente en sales, y enfriando luego al aire”

- enumerar razones para admitir el entrecomillado

- señalar la temperatura a que deberían estar las sales; y las ventajas e inconvenientes de aquella modalidad de temple.

- A veces se afirma “Los aceros de gran templabilidad requieren recocido isotérmico” ¿Por qué?

- Del acero que tiene por composición 0,82 % C–4 % Cr–7 % W–5,5 % Mo–1 % V, se dice que es un “acero rápido”. Indíquese el motivo de esta denominación y la estructura micrográfica del acero en condiciones de servicio, habida cuenta de su composición química.

- Las normas UNE tipifican una familia de aceros para herramientas como “Aceros no aleados para trabajos en frío”. Los aceros no aleados, para herramientas, no sirven para trabajos en caliente. ¿Por qué?.

- Un defecto, bastante frecuente, al templar aceros para herramientas es que la dureza resultante periféricamente suele ser muy pequeña. A este respecto, ¿es indiferente utilizar, para el calentamiento de austenización, hornos de mufla u hornos de sales?. Razónese.

- La temperatura de austenización para temple de un acero rápido de composición 0,8 % C–0,3 % Mn–0,27 % Si–4,25 % Cr–1 % Mo–18,5 % W–1 % V–5 % Co es de “1280 ºC” según indica un catálogo. Esto parece contradecir la recomendación habitual sobre temperaturas de temple para “aceros de alto contenido en carbono” (por riesgos de sobrecalentamiento y quemado). ¿Se tratará de un error de catálogo?.

- Se comprueba que la dureza, medida después de temple, en un acero de 0,82 % C–4 % Cr–6 % W–5 % Mo–1,5 % V crece con la temperatura de austenización hasta una cierta temperatura, a partir de la cual las durezas son menores. Apoyándose en bases microestructurales dar una explicación de este comportamiento del citado acero rápido.

- Los elementos de aleación suelen modificar los puntos críticos y límites de solubilidad del sistema Fe–C. Teniendo en cuenta dicha influencia señalar, si los siguientes aceros son hipoeutectoides, hipereutectoides o ledeburíticos: A) 0,8 % C–4,25 % Cr–18 % W; B) 0,8 % C–2 % W–8 % Mo.

- Para templar sin decarburación superficial un lote de herramientas de composición 0,6 % C–0,55 % Mn–0,2 % Si se ha empleado una atmósfera protectora CO/CO2. Indicar las razones por las cuales una atmósfera, de idéntica composición sería adecuada (o no) para proteger de la decarburación, al templar un acero para muelles de composición 0,6 % C–0,55 % Mn–2 % Si.

Laboratorio de Metalotecnia.  E.T.S.I.M.O.