## Slide 1
PROBLEMA 1
Análisis químico
0,30 máx.
---
0,30 máx.
0,30 máx.
0,50 máx.
0,50 máx.
1,40 – 1,80
0,85 – 0,95
O2
0,30 máx.
0,40 – 0,60
---
0,30 máx.
0,40 – 0,60
0,50 máx.
1,00 – 1,40
0,85 – 1,00
O1
V
W
Mo
Ni
Cr
Si
Mn
C
Acero
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 2
PROBLEMA 1
HRC = 40
Tratamiento previo al mecanizado, para dureza de 40 HRC
Austenización completa a 795 ºC – 1 h + tratamiento isotérmico a (425 – 430 ºC) – 15 / 20 min. + enfriamiento al aire.
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 3
PROBLEMA 1
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.
Temperatura eutectoide, s/ Andrews:
  Ae (ºC) = 727 – 10,7 . (%Mn) + 29,1 . (%Si) + + 16,9 . (%Cr) + 6,38 . (%W) ≈ 735 ºC
Tratamiento de austenización incompleta:
T = 700 ºC t = 10 h
T = 650 ºC t = 20 h

## Slide 4
PROBLEMA 1
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.
HRC = 66
Dureza de temple para ambos aceros (mismo %C)
Curvas Jominy: Aceros O1 y O2

## Slide 5
PROBLEMA 1
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño

## Slide 6
PROBLEMA 1
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.
65
Acero O1: dj = 6/16” (10 mm)
Acero O2: dj = 4/16” (6 mm)

## Slide 7
PROBLEMA 1
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
O1: Dci = 65 mm (2,6”)
O2: Dci = 50 mm (2,0”)

## Slide 8
PROBLEMA 1
Fig. II.17.b
Acero O1: Dcr = 1,30” (33 mm)
Acero O2: Dcr = 0,85” (22 mm)
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
H = 0,5
1,3”
2,6
0,85”

## Slide 9
PROBLEMA 1
Fig. II.17.b
H = 0,7
1,52”
2,6
1,05”
Acero O1: Dcr = 1,52” (39 mm)
Acero O2: Dcr = 1,05” (27 mm)
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño

## Slide 10
PROBLEMA 1
Fig. II.17.b
H = 0,8
1,65”
2,6
1,15”
Acero O1: Dcr = 1,65” (42 mm)
Acero O2: Dcr = 1,15” (29 mm)
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño

## Slide 11
PROBLEMA 1
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.
ACERO | H | Dcr (”) | Dcr (”) | Dcr ( mm)
O1 | 0,5 | 2,6 | 1,30 | 33
O2 |  | 2,0 | 0,85 | 22
O1 | 0,7 | 2,6 | 1,52 | 39
O2 |  | 2,0 | 1,05 | 27
O1 | 0,8 | 2,6 | 1,65 | 42
O2 |  | 2,0 | 1,15 | 29

## Slide 12
PROBLEMA 1
Redondo de 40 mm
Para H = 0,5 dj = 12 mm
Para H = 0,7 dj = 10 mm
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Fig. VII.5 Curva de Lamont paea r:R = 0

## Slide 13
4
8
PROBLEMA 1
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Redondo de 40 mm
Para H = 0,5 dj = 8 mm
Para H = 0,7 dj = 4 mm
40

## Slide 14
ACERO | r/R | H | dj (mm) | dj /1/16”) | HRC)
O1 | 0 | 0,5 | 12 | 8 | 63
O1 | 1 |  | 8 | 5 | 66
O2 | 0 |  | 12 | 8 | 46
O2 | 1 |  | 8 | 5 | 63
O1 | 0 | 0,7 | 10 | 6 | 65
O1 | 1 |  | 4 | 3 | 67
O2 | 0 |  | 10 | 6 | 55
O2 | 1 |  | 4 | 3 | 67
PROBLEMA 1
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.
Durezas de temple en periferia (r/R = 1) y núcleo (r/R = 0) para H = 0,5 (aceite con agitación media) y H = 0,7 (aceite con agitación fuerte).

## Slide 15
PROBLEMA 1
Durezas de revenido
Para 60 HRC en periferia, no deben sobrepasarse los 225 – 230 ºC.
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 16
PROBLEMA 1
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.
Considerando que el grado de ablandamiento es el mismo en la periferia que en el núcleo, se tiene:
ACERO | H | HRC (T/per.) | HRC (Per.) | Δ HRC | HRC (T/núcl.) | HRC (Núcl.)
O1 | 0,5 | 66 | 60 | - 7 | 63 | 57
O2 |  | 63 |  | - 7 | 46 | 43
O1 | 0,7 | 67 |  | - 6 | 65 | 58
O2 |  | 67 |  | - 3 | 55 | 43

## Slide 17
PROBLEMA 1
Conclusiones: Se elegiría el acero O1 templado en aceite con agitación media (H = 0,5) por tener menor gradiente de temperatura entre periferia y núcleo (menor riesgo de agrietamiento).
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 18
PROBLEMA 1
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Fig. VII.5 Curva de Lamont paea r:R = 0
9

## Slide 19
9
PROBLEMA 1
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
Distancia Jominy al extremo templado (mm)
9

## Slide 20
PROBLEMA 1
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño

## Slide 21
PROBLEMA 1
Prof. J. A. Pero – Sanz
Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño
30
6

## Slide 22
PROBLEMA 1
Curvas Jominy: Aceros O1 y O2
66
64
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.

## Slide 23
PROBLEMA 1
Metalotecnia. E.T.S.I.M.O.
Para una dureza en periferia de 60 HRC, el ablandamiento será:
Para r/R = 1 dj = 6 mm HRC = 66
Ablandamiento = (66 – 6) = 6 HRC.
Para el resto de r/R dj = 9 mm HRC = 64
Dureza final tras revenido: (64 – 6) = 58 HRC.
Lógicamente, al ser Dci > Dr, se alcanza en todo el redondo el 99 % de transformación martensítica.