# Cuadro 1.14

| ## Energías libres estándar de reacciones siderúrgicas, rG° (*). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rG°/ kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  |  |  |  | Rango de |  | Ref. |  |  |
|  | Regresión Lineal |  |  |  | (+/-) kJ |  | Temperatura |  | Bibliog. |  |  |
| REACCIÓN | -A |  | B |  |  |  | ºC |  |  |  |  |
| Aluminio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Al(s)+3/2O2(g)= Al2O3(s) | 1672,0 |  | 0,313 |  | 6,9 |  | 25-659 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2Al(l)+3/2O2(g)= Al2O3(s) | 1680,0 |  | 0,324 |  | 4,5 |  | 659-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Al(s)+1/2N2(g)=AlN(s) | 319,0 |  | 0,101 |  | 6,6 |  | 25-659 |  | 1,2,3 |  |  |
| Al(l)+1/2N2(g)=AlN(s) | 328,0 |  | 0,112 |  | 19,8 |  | 659-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 4Al(s)+3C(s)=Al4C3(s) | 213,0 |  | 0,042 |  | 4,1 |  | 25-659 |  | 1,2,3 |  |  |
| 4Al(l)+3C(s)=Al4C3s) | 283,0 |  | 0,107 |  | 4,5 |  | 659-1700 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2Al(l)+1/2O2(g)=Al2O(g) | 193,0 |  | -0,046 |  | 0,2 |  | 1227-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Al(l)+1/2O2(g)=AlO(g) | -42,5 |  | -0,059 |  | 0,1 |  | 1227-1727 |  | 2,3 |  |  |
| Boro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2B(s)+3/2O2(g)= B2O3(s) | 1272,0 |  | 0,264 |  | 0,8 |  | 25-450 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2B(s)+3/2O2(g)= B2O3(l) | 1225,0 |  | 0,208 |  | 3,5 |  | 450-1700 |  | 1,2,3 |  |  |
| B(s)+1/2N2(g)=BN(s) | 252,0 |  | 0,088 |  | 1,0 |  | 25-900 |  | 1,2,3 |  |  |
| 4B(s)+C(s)=B4C(s) | 60,6 |  | 0,003 |  | 6,2 |  | 25-900 |  | 1,2,3 |  |  |
| B(s)+1/2N2(g)=BN(g) | -648,0 |  | -0,112 |  | -- |  | 1227-1727 |  | 4 |  |  |
| B(s)+1/2O2(g)= BO(g) | 29,8 |  | -0,084 |  | 34,8 |  | 1227-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Bario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba(s)+1/2O2(g)= BaO(s) | 554,0 |  | 0,094 |  | 11,1 |  | 25-704 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ba(l)+1/2O2(g)= BaO(s) | 561,0 |  | 0,102 |  | 8,1 |  | 704-1638 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 3Ba(s)+N2(g)=Ba3N2(s) | 352,0 |  | 0,234 |  | 8,9 |  | 25-704 |  | 1,3 |  |  |
| BaO(s)+SiO2(s)=BaSiO3(s) | 135,0 |  | 0,004 |  | 22,4 |  | 25-1300 |  | 1,3 |  |  |
| Berilio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be(s)+1/2O2(g)= BeO(s) | 604,0 |  | 0,098 |  | 8,3 |  | 25-1283 |  | 1,2,3 |  |  |
| Be(l)+1/2O2(g)= BeO(s) | 605,0 |  | 0,100 |  | 8,4 |  | 1283-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 3Be(s)+N2(g)=Be3N2(s) | 578,0 |  | 0,175 |  | 14,9 |  | 25-700 |  | 1,2,3 |  |  |
| Carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C(s)+2H2(g)=CH4(g) | 95,6 |  | 0,113 |  | 1,6 |  | 25-2000 |  | 1,3,4 |  |  |
| C(s)+1/2O2(g)=CO(g) | 118,0 |  | -0,084 |  | 3,7 |  | 25-2000 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| C(s)+O2(g)=CO2(g) | 395,0 |  | 0,001 |  | 5,1 |  | 25-2000 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| C(s)+1/2S2(g)=CS(g) | -176,0 |  | -0,067 |  | 10,7 |  | 1600-1800 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| C(s)+S2(g)=CS2(g) | -26,5 |  | -0,050 |  | 43,4 |  | 25-1300 |  | 1,2,3 |  |  |
| CO(g)+1/2S2(g)=COS(g) | 132,0 |  | 0,065 |  | 98,2 |  | 25-1200 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2C(s)+H2(g)=C2H2(g) | -217,0 |  | -0,049 |  | - |  | 1227-1727 |  | 4 |  |  |
| rG°/ kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  |  |  |  | Rango de |  | Ref. |  |  |
|  | Regresión Lineal |  |  |  | (+/-) kJ |  | Temperatura |  | Bibliog. |  |  |
| REACCIÓN | -A |  | B |  |  |  | ºC |  |  |  |  |
| Calcio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca(s)+1/2O2(g)=CaO(s) | 633,0 |  | 0,103 |  | 1,5 |  | 25-850 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ca(l)+1/2O2(g)=CaO(s) | 640,0 |  | 0,109 |  | 2,9 |  | 850-1487 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Ca(g)+1/2O2(g)=CaO(s) | 788,0 |  | 0,193 |  | 1,6 |  | 1487-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Ca(s)+1/2S2(g)=CaS(s) | 517,0 |  | 0,072 |  | 27,7 |  | 25-850 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ca(l)+1/2S2(g)=CaS(s) | 549,0 |  | 0,106 |  | 3,5 |  | 850-1487 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Ca(g)+1/2S2(g)=CaS(s) | 696,0 |  | 0,189 |  | 3,1 |  | 1487-1700 |  | 2,4 |  |  |
| 3Ca(s)+N2(g)=Ca3N2(s) | 437,0 |  | 0,155 |  | 31,6 |  | 25-850 |  | 1,3 |  |  |
| Ca(s)a+2C(s)=CaC2(s) | 57,0 |  | -0,024 |  | 0,3 |  | 25-400 |  | 1,3 |  |  |
| Ca(s)b+2C(s)=CaC2(s) | 49,4 |  | -0,035 |  | 0,5 |  | 400-850 |  | 1,3 |  |  |
| Ca(l)+2C(s)=CaC2(s) | 60,6 |  | -0,025 |  | 1,2 |  | 850-1487 |  | 1,3,4 |  |  |
| Ca(g)+2C(s)=CaC2(s) | 212,0 |  | 0,058 |  | 13,3 |  | 1487-1900 |  | 1,3,4 |  |  |
| Ca(s)+Si(s)=CaSi(s) | 150,0 |  | 0,002 |  | - |  | 25-850 |  | 1 |  |  |
| Ca(l)+Si(s)=CaSi(s) | 107,0 |  | -0,028 |  | - |  | 850-1444 |  | 1 |  |  |
| 2Ca(l)+Si(s)=Ca2Si(s) | 178,0 |  | -0,019 |  | - |  | 850-1444 |  | 1 |  |  |
| 3CaO(s)+Al2O3(s)=Ca3Al2O6(s) | 18,9 |  | -0,028 |  | 11,1 |  | 25-1550 |  | 1,3,5 |  |  |
| 12CaO(s)+7Al2O3(s)=Ca12Al14O33(s) | 72,8 |  | -0,210 |  | - |  | 25-1500 |  | 1 |  |  |
| CaO(s)+Al2O3(s)=CaAl2O4(s) | 20,4 |  | 0,017 |  | 4,2 |  | 25-1600 |  | 1,3,5 |  |  |
| CaO(s)+CO2(g)=CaCO3(s) | 168,0 |  | 0,143 |  | - |  | 25-880 |  | 1 |  |  |
| 2CaO(s)+Fe2O3(s)=Ca2Fe2O5(s) | 38,3 |  | -0,010 |  | - |  | 600-1435 |  | 1 |  |  |
| 2CaO(s)+Fe2O3(s)=Ca2Fe2O5(l) | -31,5 |  | -0,051 |  | - |  | 1435-1600 |  | 1 |  |  |
| 4CaO(s)+P2(g)+5/2O2(g)=Ca4P2O9(s) | 2348,0 |  | 0,600 |  | - |  | 1300-1600 |  | 1 |  |  |
| 3CaO(s)+P2(g)+5/2O2(g)=Ca3P2O8(s) | 2306,0 |  | 0,600 |  | - |  | 1300-1600 |  | 1 |  |  |
| 2CaO(s)+SiO2(s)=Ca2SiO4(s) | 103,0 |  | -0,020 |  | 18,7 |  | 25-1400 |  | 1,5 |  |  |
| CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s) | 88,7 |  | 0,001 |  | - |  | 25-1210 |  | 1 |  |  |
| CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s) | 82,9 |  | -0,003 |  | - |  | 1210-1543 |  | 1 |  |  |
| CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s) | 76,7 |  | -0,003 |  | - |  | 25-727 |  | 5 |  |  |
| 3CaO(s)+2SiO2(s)=Ca3Si2O7(s) | 202,0 |  | -0,013 |  | - |  | 25-727 |  | 5 |  |  |
| 3CaO(s)+SiO2(s)=Ca3SiO5(s) | 115,0 |  | -0,023 |  | - |  | 25-727 |  | 5 |  |  |
| CaO(s)+2Al2O3(s)=CaAl4O7(s) | 16,8 |  | -0,034 |  | 3,8 |  | 25-1765 |  | 3,5 |  |  |
| CaO(s)+6Al2O3(s)=CaAl12O19(s) | 22,5 |  | -0,032 |  | - |  | 25-727 |  | 5 |  |  |
| 2CaO(s)+SiO2(s)+Al2O3(s)=Ca2SiAl2O7(s) | 96,0 |  | -0,050 |  | 31,5 |  | 25-1590 |  | 3,5 |  |  |
| CaO(s)+2SiO2(s)+Al2O3(s)=CaSi2Al2O8(s) | 55,1 |  | -0,035 |  | 35,4 |  | 25-1553 |  | 3,5 |  |  |
| CaO(s)+MgO(s)+2SiO2(s)=CaMgSi2O6(s) | 37,6 |  | -0,015 |  | 29,6 |  | 25-1392 |  | 3 |  |  |
| CaO(s)+MgO(s)+SiO2(s)=CaMgSiO4(s) | 99,2 |  | -0,009 |  | 14,3 |  | 25-1227 |  | 3,5 |  |  |
| 2CaO(s)+MgO(s)+2SiO2(s)=Ca2MgSi2O7(s) | 157,0 |  | -0,030 |  | 24,8 |  | 25-1454 |  | 3,5 |  |  |
| 3CaO(s)+MgO(s)+2SiO2(s)=Ca3MgSi2O8(s) | 204,0 |  | -0,032 |  | - |  |  |  | 5 |  |  |
| Cerio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Ce(s)+3/2O2(g)=Ce2O3(s) | 1805,0 |  | 0,309 |  | 2,0 |  | 25-804 |  | 1,3 |  |  |
| 2Ce(l)+3/2O2(g)=Ce2O3(s) | 1810,0 |  | 0,325 |  | 68,4 |  | 804-1700 |  | 1,3,4 |  |  |
| Ce(s)+O2(g)=CeO2(s) | 1053,0 |  | 0,207 |  | 35,5 |  | 25-804 |  | 1,3 |  |  |
| Ce(l)+O2(g)=CeO2(s) | 1046,0 |  | 0,211 |  | 52,8 |  | 804-1700 |  | 1,3,4 |  |  |
| Cobalto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co(s)+1/2O2(g)=CoO(s) | 235,0 |  | 0,074 |  | 1,4 |  | 25-1495 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3CoO(s)+1/2O2(g)=Co3O4(s) | 198,0 |  | 0,158 |  | 10,3 |  | 25-1000 |  | 1,2,3 |  |  |
| 9Co(s)+4S2(g)=Co9S8(s) | 1316,0 |  | 0,634 |  | 18,7 |  | 25-778 |  | 1,3 |  |  |
| 2Co(s)+C(s)=Co2C(s) | -16,5 |  | -0,009 |  | - |  | 25-900 |  | 1 |  |  |
| rG°/ kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  |  |  |  | Rango de |  | Ref. |  |  |
|  | Regresión Lineal |  |  |  | (+/-) kJ |  | Temperatura |  | Bibliog. |  |  |
| REACCIÓN | -A |  | B |  |  |  | ºC |  |  |  |  |
| Cromo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Cr(s)+3/2O2(g)=Cr2O3(s) | 1129,0 |  | 0,264 |  | 11,6 |  | 25-1898 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2Cr(s)+1/2N2(g)=Cr2N(s) | 117,0 |  | 0,067 |  | 11,4 |  | 25-1898 |  | 1,2,3 |  |  |
| Cr(s)+1/2N2(g)=CrN(s) | 113,0 |  | 0,075 |  | 4,8 |  | 25-1898 |  | 1,2,3 |  |  |
| 23Cr(s)+6C(s)=Cr23C6(s) | 352,0 |  | -0,045 |  | 55,1 |  | 25-1400 |  | 1,2,3 |  |  |
| 7Cr(s)+3C(s)=Cr7C3(s) | 164,0 |  | -0,026 |  | 10,5 |  | 25-1200 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3Cr(s)+2C(s)=Cr3C2(s) | 84,7 |  | -0,011 |  | 5,4 |  | 25-1700 |  | 1,2,3 |  |  |
| Cobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Cu(s)+1/2O2(g)=Cu2O(s) | 168,0 |  | 0,074 |  | 2,9 |  | 25-1084 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2Cu(l)+1/2O2(g)=Cu2O(s) | 182,0 |  | 0,082 |  | 1,9 |  | 1084-1230 |  | 1,2,3 |  |  |
| 1/2Cu2O(s)+1/4O2(g)=CuO(s) | 72,1 |  | 0,054 |  | 3,5 |  | 25-1000 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2Cu(l)+1/2O2(g)=Cu2O(l) | 129,0 |  | 0,049 |  | 6,0 |  | 1229-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Cu(l)+1/2O2(g)=CuO(l) | 154,0 |  | 0,088 |  | 1,6 |  | 1447-1727 |  | 2,4 |  |  |
| Hierro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe(s)+1/2O2(g)=FeO(s)-a | 265,0 |  | 0,065 |  | 6,0 |  | 25-1371 |  | 1,2,3 |  |  |
| Fe(s)+1/2O2(g)= Wustita(s)-b(no estequiométrica) | 31,2 |  | 0,019 |  | - |  | 25-1371 |  | 5 |  |  |
| Fe(l)+1/2O2(g)=FeO(l) | 244,0 |  | 0,050 |  | 4,4 |  | 1537-1700 |  | 1,2 |  |  |
| 3Fe(s)+2O2(g)=Fe3O4(s) | 1105,0 |  | 0,328 |  | 14,0 |  | 25-560 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3FeO(s)+1/2O2(g)=Fe3O4(s) | 296,0 |  | 0,112 |  | 14,6 |  | 560-1371 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2/3Fe3O4(s)+1/6O2(g)=Fe2O3(s) | 80,2 |  | 0,045 |  | 2,0 |  | 25-1400 |  | 1,2,3 |  |  |
| Fe(s)+1/2S2(g)=FeS(s) | 164,0 |  | 0,080 |  | 6,0 |  | 25-140 |  | 1,2,3 |  |  |
| Fe(s)+1/2S2(g)=FeS(s) | 138,0 |  | 0,038 |  | 12,3 |  | 140-906 |  | 1,2,3 |  |  |
| FeS(s)b+1/2S2(g)=FeS2(s) | 135,0 |  | 0,134 |  | 23,9 |  | 300-800 |  | 1,2,3 |  |  |
| 4Fe(s)+1/2N2(g)= Fe4N(s) | 7,7 |  | 0,044 |  | 1,9 |  | 25-600 |  | 1,3 |  |  |
| 3Fe(s)+1/2P2(g)= Fe3P(s) | 224,0 |  | 0,066 |  | 5,6 |  | 25-1170 |  | 1,3 |  |  |
| 3Fe(s)+C(s)= Fe3C(s) | -26,5 |  | -0,023 |  | 0,7 |  | 25-190 |  | 1,3 |  |  |
| 3Fe(s)+C(s)= Fe3C(s) | -28,1 |  | -0,027 |  | 0,5 |  | 190-840 |  | 1,3 |  |  |
| 3Fe(s)+C(s)= Fe3C(s) | -9,8 |  | -0,010 |  | - |  | 840-1537 |  | 1,3 |  |  |
| FeO(s)+Al203(s)=FeAl2O4(s) | 47,1 |  | 0,017 |  | 15,3 |  | 25-1371 |  | 1,3 |  |  |
| FeO(s)+Cr203(s)=FeCr2O4(s) | 33,2 |  | -0,006 |  | 18,9 |  | 35-1371 |  | 1,3 |  |  |
| 2FeO(s)+Si02(s)=Fe2SiO4(s) | 55,0 |  | 0,028 |  | 0,1 |  | 25-1217 |  | 1,3,5 |  |  |
| 2FeO(s)+Si02(s)=Fe2SiO4(l) | -62,0 |  | -0,048 |  | - |  | 1217-1371 |  | 1 |  |  |
| 2FeO(l)+Si02(s)=Fe2SiO4(l) | -14,4 |  | -0,019 |  | - |  | 1371-1700 |  | 1 |  |  |
| FeO(s)+Ti02(s)=FeTiO3(s) | 11,2 |  | -0,003 |  | 7,4 |  | 900-1371 |  | 1,3 |  |  |
| Hidrogeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g) | 249,0 |  | 0,057 |  | 1,0 |  | 25-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| H2(g)+1/2S2(g)=H2S(g) | 87,3 |  | 0,045 |  | 1,4 |  | 25-1500 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3/2H2(g)+1/2N2(g)=NH3(g) | 49,3 |  | 0,109 |  | 0,5 |  | 25-700 |  | 1,3 |  |  |
| Lantano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2La(s)+3/2O2(g)=La2O3(s) | 1823,0 |  | 0,283 |  | 33,1 |  | 25-700 |  | 1,3 |  |  |
| La(s)+1/2N2(g)=LaN(s) | 299,0 |  | 0,097 |  | 3,3 |  | 25-700 |  | 1,3 |  |  |
| rG°/ kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  |  |  |  | Rango de |  | Ref. |  |  |
|  | Regresión Lineal |  |  |  | (+/-) kJ |  | Temperatura |  | Bibliog. |  |  |
| REACCIÓN | -A |  | B |  |  |  | ºC |  |  |  |  |
| Magnesio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg(s)+1/2O2(g)=MgO(s) | 600,0 |  | 0,105 |  | 1,6 |  | 25-650 |  | 1,2,3 |  |  |
| Mg(l)+1/2O2(g)=MgO(s) | 609,0 |  | 0,115 |  | 2,5 |  | 650-1120 |  | 1,2,3 |  |  |
| Mg(g)+1/2O2(g)=MgO(s) | 732,0 |  | 0,205 |  | 5,6 |  | 1120-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Mg(s)+1/2S2(g)=MgS(s) | 391,0 |  | 0,070 |  | 28,5 |  | 25-650 |  | 1,2,3 |  |  |
| Mg(l)+1/2S2(g)=MgS(s) | 419,0 |  | 0,103 |  | 1,6 |  | 650-1120 |  | 1,2,3 |  |  |
| Mg(g)+1/2S2(g)=MgS(s) | 548,0 |  | 0,196 |  | 3,2 |  | 1120-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 3Mg(s)+N2(g)=Mg3N2(s) | 460,0 |  | 0,199 |  | 3,0 |  | 25-650 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3Mg(l)+N2(g)=Mg3N2(s) | 487,0 |  | 0,228 |  | 3,9 |  | 650-1120 |  | 1,2,3 |  |  |
| MgO(s)+CO2(g)=MgCO3(s) | 106,0 |  | 0,158 |  | 14,1 |  | 25-700 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3MgO(s)+P2(g)+5/2O2(g)=Mg3P2O8(s) | 2047,0 |  | 0,576 |  | 12,2 |  | 1000-1250 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2MgO(s)+SiO2(s)=Mg2SiO4(s) | 60,1 |  | -0,002 |  | 7,1 |  | 650-1120 |  | 1,2,3,5 |  |  |
| MgO(s)+SiO2(s)=MgSiO3(s) | 37,8 |  | 0,003 |  | 2,8 |  | 25-1300 |  | 1,2,3,5 |  |  |
| Mg(g)+2C(s)=MgC2(s) | 30,9 |  | 0,072 |  | 37,9 |  | 1227-1727 |  | 2,4 |  |  |
| 3Mg(g)+N2(g)=Mg3N2(l) | 865,0 |  | 0,507 |  | 2,1 |  | 1227-1727 |  | 2,4 |  |  |
| MgO(s)+Al2O3(s)=MgAl2O4(s) | 17,0 |  | -0,015 |  | 7,7 |  | 25-1727 |  | 3,5 |  |  |
| Manganeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn(s)+1/2O2(g)=MnO(s) | 383,0 |  | 0,073 |  | 1,0 |  | 25-1244 |  | 1,3 |  |  |
| Mn(l)+1/2O2(g)=MnO(s) | 402,0 |  | 0,086 |  | 3,2 |  | 1244-1700 |  | 1,3,4 |  |  |
| Mn(s)+1/2S2(g)=MnS(s) | 274,0 |  | 0,066 |  | 4,3 |  | 25-1244 |  | 1,3 |  |  |
| Mn(l)+1/2S2(g)=MnS(s) | 291,0 |  | 0,078 |  | 9,0 |  | 1244-1530 |  | 1,3,4 |  |  |
| Mn(l)+1/2S2(g)=MnS(l) | 265,0 |  | 0,064 |  | 9,3 |  | 1530-1700 |  | 1,3,4 |  |  |
| 3Mn(s)+C(s)=Mn3C(s) | 14,0 |  | -0,001 |  | 0,2 |  | 25-740 |  | 1,3 |  |  |
| MnO(s)+SiO2(s)=MnSiO3(s) | 25,4 |  | 0,004 |  | 5,7 |  | 25-1300 |  | 1,3,5 |  |  |
| 3Mn(l)+2O2(g)=Mn3O4() | 1411,0 |  | 0,366 |  | 7,0 |  | 1243-1560 |  | 3,4 |  |  |
| 7Mn(l)+3C(s)=Mn7C3(s) | 65,8 |  | -0,058 |  | - |  | 1243-1727 |  | 4 |  |  |
| 2MnO(s)+SiO2(s)=Mn2SiO4(s) | 55,6 |  | 0,016 |  | 9,0 |  | 25-1345 |  | 3,5 |  |  |
| MnO(s)+Al2O3(s)=MnAl2O4(s) | 45,2 |  | 0,010 |  | 2,0 |  | 25-1727 |  | 3,5 |  |  |
| Molibdeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo(s)+O2(g)=MoO2(s) | 584,0 |  | 0,177 |  | 1,4 |  | 25-1000 |  | 1,3 |  |  |
| MoO2(s)+1/2O2(g)=MoO3(s) | 158,0 |  | 0,074 |  | 1,6 |  | 25-1000 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2Mo(s)+3/2S2(g)=Mo2S3(s) | 560,0 |  | 0,242 |  | 6,7 |  | 850-1200 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2Mo(s)+1/2N2(g)=Mo2N(s) | 82,2 |  | 0,090 |  | 0,1 |  | 25-1000 |  | 1,3 |  |  |
| 2Mo(s)+C(s)=Mo2C(s) | 36,8 |  | 0,004 |  | 17,3 |  | 25-1000 |  | 1,3 |  |  |
| Mo(s)+C(s)=MoC(s) | -40,4 |  | -0,058 |  | - |  | 1227-1727 |  | 4 |  |  |
| Mo(s)+3/2O2(g)=MoO3(g) | 392,0 |  | 0,057 |  | 87,9 |  | 1280-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Mo(s)+S2(g)=MoS2(s) | 379,0 |  | 0,181 |  | 41,4 |  | 1227-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Niobio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Nb(s)+2O2(g)=Nb2O4(s) | 1560,0 |  | 0,336 |  | - |  | 1227-1727 |  | 4 |  |  |
| 2Nb(s)+5/2O2(g)=Nb2O5(s) | 1860,0 |  | 0,404 |  | 5,8 |  | 1227-1453 |  | 2,3,4 |  |  |
| 2Nb(s)+5/2O2(g)=Nb2O5(l) | 1741,0 |  | 0,337 |  | 6,4 |  | 1453-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| rG°/ kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  |  |  |  | Rango de |  | Ref. |  |  |
|  | Regresión Lineal |  |  |  | (+/-) kJ |  | Temperatura |  | Bibliog. |  |  |
| REACCIÓN | -A |  | B |  |  |  | ºC |  |  |  |  |
| Níquel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni(s)+1/2O2(g)=NiO(s) | 236,0 |  | 0,088 |  | 1,7 |  | 25-1452 |  | 1,3 |  |  |
| Ni(l)+1/2O2(g)=NiO(s) | 249,0 |  | 0,093 |  | 0,5 |  | 1452-1900 |  | 1,3,4 |  |  |
| Ni(s)+1/2S2(g)=NiS(s) | 135,0 |  | 0,057 |  | 24,2 |  | 300-580 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3Ni(s)+C(s)=Ni3C(s) | -63,5 |  | -0,055 |  | - |  | 25-700 |  | 1 |  |  |
| Fósforo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2P2(g)+1/2º2(g)=PO(g) | 104,0 |  | -0,001 |  | 11,3 |  | 1227-1727 |  | 2,4 |  |  |
| 2P2(g)+5O2(g)=P4O10(g) | 3125,0 |  | 0,980 |  | 38,9 |  | 1227-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Platino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt(s)+1/2S2(g)=PtS(s) | 16,0 |  | -0,005 |  | 0,3 |  | 1227-1727 |  | 3 |  |  |
| Azufre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2S2(g)=S(g) | -213,0 |  | -0,057 |  | 1,3 |  | 25-700 |  | 1,2,3 |  |  |
| 1/2S2(g)+1/2º2(g)=SO(g) | 61,7 |  | -0,006 |  | 3,7 |  | 25-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 1/2S2(g)+O2(g)=SO2(g) | 361,0 |  | 0,072 |  | 1,3 |  | 25-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 1/2S2(g)+3/2º2(g)=SO3(g) | 455,0 |  | 0,151 |  | 10,7 |  | 25-1500 |  | 1,2,3 |  |  |
| Silicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si(s)+1/2O2(g)=SiO(g) | 102,0 |  | -0,072 |  | 6,4 |  | 25-1410 |  | 1,2,3 |  |  |
| Si(l)+1/2O2(g)=SiO(g) | 157,0 |  | -0,047 |  | 5,5 |  | 1410-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Si(s)+O2(g)=SiO2(s)cristob. | 903,0 |  | 0,175 |  | 3,6 |  | 400-1410 |  | 1,2,3 |  |  |
| Si(l)+O2(g)=SiO2(s)cristob. | 945,0 |  | 0,198 |  | 5,7 |  | 1410-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 3Si(s)+2N2(g)=Si3N4(s) | 738,0 |  | 0,326 |  | 14,2 |  | 25-1410 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3Si(l)+2N2(g)=Si3N4(s) | 874,0 |  | 0,406 |  | 3,0 |  | 1410-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Si(s)+C(s)=SiC(s) | 66,3 |  | 0,006 |  | 11,2 |  | 25-1410 |  | 1,2,3 |  |  |
| Si(l)+C(s)=SiC(s) | 113,0 |  | 0,036 |  | 11,1 |  | 1410-1700 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 2SiO2(s)+3Al2O3(s)=Si2Al6O13(s) | -22,0 |  | -0,032 |  | 5,3 |  | 25-1850 |  | 3,5 |  |  |
| Estaño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn(l)+O2(g)=SnO2(s) | 584,0 |  | 0,213 |  | 1,7 |  | 500-700 |  | 1,3 |  |  |
| Sn(l)+1/2O2(g)=SnO(s) | 268,0 |  | 0,089 |  | 13,1 |  | 1227-1727 |  | 3,4 |  |  |
| Sn(l)+1/2O2(g)=SnO(g) | 14,0 |  | -0,045 |  | 11,5 |  | 1227-1727 |  | 3,4 |  |  |
| Sn(l)+O2(g)=SnO2(l) | 511,0 |  | 0,168 |  | - |  | 1227-1727 |  | 4 |  |  |
| Tantalio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Ta(s)+5/2O2(g)=Ta2O5(s) | 1991,0 |  | 0,395 |  | 5,0 |  | 1227-1727 |  | 2,3 |  |  |
| 2Ta(s)+C(s)=Ta2C(s) | 179,0 |  | 0,007 |  | 35,9 |  | 1227-1727 |  | 3,4 |  |  |
| Ta(s)+C(s)=TaC(s) | 157,0 |  | 0,006 |  | 6,5 |  | 1227-1727 |  | 3,4 |  |  |
| Ta(s)+1/2N2(g)=TaN(s) | 235,0 |  | 0,078 |  | 2,5 |  | 1227-1727 |  | 3,4 |  |  |
| rG°/ kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  |  |  |  | Rango de |  | Ref. |  |  |
|  | Regresión Lineal |  |  |  | (+/-) kJ |  | Temperatura |  | Bibliog. |  |  |
| REACCIÓN | -A |  | B |  |  |  | ºC |  |  |  |  |
| Torio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th(s)+O2(g)=ThO2(s) | 1226,0 |  | 0,185 |  | 3,5 |  | 25-1500 |  | 1,3 |  |  |
| 3Th(s)+2N2(g)=Th3N4(s) | 1298,0 |  | 0,364 |  | 11,0 |  | 25-1700 |  | 1,3 |  |  |
| Th(s)+2C(s)=ThC2(s) | 156,0 |  | 0,001 |  | 29,0 |  | 25-2000 |  | 1,3 |  |  |
| Titanio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti(s)+1/2O2(g)=TiO(s) | 530,0 |  | 0,092 |  | 18,3 |  | 300-1700 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2TiO(s)+1/2O2(g)=Ti2O3(s) | 448,0 |  | 0,087 |  | 32,0 |  | 25-1700 |  | 1,2,3 |  |  |
| 3/2Ti2O3(s)+1/4O2(g)=Ti3O5(s) | 176,0 |  | 0,032 |  | 7,3 |  | 400-1700 |  | 1,2,3 |  |  |
| 1/3Ti3O5(s)+1/6O2(g)="TiO2"(s) | 116,0 |  | 0,031 |  | 15,5 |  | 25-1850 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ti(s)+1/2N2(g)=TiN(s) | 337,0 |  | 0,095 |  | 1,6 |  | 25-882 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ti(s)+1/2N2(g)=TiN(s) | 336,0 |  | 0,094 |  | 1,3 |  | 882-1200 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ti(s)+C(s)=TiC(s) | 183,0 |  | 0,011 |  | 0,9 |  | 25-882 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ti(s)+C(s)=TiC(s) | 187,0 |  | 0,014 |  | 1,3 |  | 882-1700 |  | 1,2,3 |  |  |
| Ti(s)+1/2O2(g)=TiO(g) | -32,4 |  | -0,079 |  | 1,3 |  | 1227-1667 |  | 3,4 |  |  |
| Vanadio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V(s)+1/2O2(g)=VO(s) | 425,0 |  | 0,081 |  | 11,0 |  | 600-1500 |  | 1,2,3 |  |  |
| 2VO(s)+1/2O2(g)=V2O3(s) | 393,0 |  | 0,065 |  | 58,2 |  | 550-1112 |  | 1,2,3 |  |  |
| V(s)+C(s)=VC(s) | 102,0 |  | 0,009 |  | 1,7 |  | 900-1100 |  | 1,3 |  |  |
| 2V(s)+2O2(g)=V2O4(s) | 1380,0 |  | 0,294 |  | 2,7 |  | 1227-1545 |  | 2,4 |  |  |
| 2V(s)+2O2(g)=V2O4(l) | 1256,0 |  | 0,225 |  | 1,9 |  | 1545-1727 |  | 2,4 |  |  |
| 2V(s)+5/2O2(g)=V2O5(l) | 1442,0 |  | 0,320 |  | 9,1 |  | 1227-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| V(s)+1/2N2(g)=VN(s) | 195,0 |  | 0,079 |  | 28,8 |  | 1227-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Wolframio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W(s)+C(s)=WC(s) | 38,8 |  | 0,002 |  | 1,3 |  | 25-1700 |  | 1,3 |  |  |
| W(s)+O2(g)=WO2(s) | 567,0 |  | 0,164 |  | 2,3 |  | 1227-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| W(s)+3/2O2(g)=WO3(s) | 815,0 |  | 0,232 |  | 3,8 |  | 1227-1470 |  | 2,3,4 |  |  |
| W(s)+3/2O2(g)=WO3(l) | 736,0 |  | 0,186 |  | 4,0 |  | 1470-1727 |  | 2,3,4 |  |  |
| Zirconio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr(s)+O2(g)=ZrO2(s) | 1092,0 |  | 0,191 |  | 11,3 |  | 25-870 |  | 1,2,3 |  |  |
| Zr(s)+O2(g)=ZrO2(s) | 1076,0 |  | 0,177 |  | 11,9 |  | 1205-1865 |  | 1,2,3,4 |  |  |
| Zr(s)+1/2N2(g)=ZrN(s) | 365,0 |  | 0,094 |  | 2,6 |  | 25-862 |  | 1,2,3 |  |  |
| Zr(s)+1/2N2(g)=ZrN(s) | 365,0 |  | 0,093 |  | 3,9 |  | 862-1200 |  | 1,2,3 |  |  |
| Zr(s)+C(s)=ZrC(s) | 196,0 |  | 0,010 |  | 11,6 |  | 25-1900 |  | 1,2,3 |  |  |

(*) Para la construcción del cuadro 26.14, se ha tomado como referencia el trabajo de la Asociación Norteamericana de Ingenieros del Hierro y Acero (AISE) creando una nueva base de datos formada por los datos de la citada referencia más las aportaciones de Janaf, Knacke, Pehlke y Gaye (según Verdeja, L.F., Alfonso, A. y Suárez, M.: Energías libres de formación de compuestos siderúrgicos. Revista de Minas, No. 15-16, 109-112,1997).   Los números indicados en la columna de referencias bibliográficas constituyen las aportaciones que se han tenido presentes para calcular  las constantes A y B de la nueva regresión lineal propuesta para obtener la energía libre estándar de las reacciones indicadas con la temperatura:

1. 	Lankford, W.T. : The making, shaping and treating of steel. Association of Iron and Steel Engineers, 10ª  edicion. Pittsburgh, EEUU. 1985.

2. 	Chase, M.W. Jr., Davies, C.A., Downey, J.R. Jr., Frurip, D.J., McDonald, R.A., Syverud, A.N. : JANAF Thermochemical Tables. American Chemical Society y American Institute of Physics for the National Bureau Standards, 3ª  edición, Nueva York, EEUU. 1986.

3. 	Knacke, O., Kubaschewski, O. y Hesselmann, K. : Thermochemical properties of inorganic substances. Springer-Verlag. 2ª  edición, Berlin, Alemania. 1991.

4. 	Pehlke, R.D. : Unit processes of extractive metallurgy. Elsevier, 2ª  edición. Nueva York, EEUU. 1975.

5. 	Gaye, H. y Welfringer, J. : Modelling of the thermodynamic properties of complex metallurgical slags. Proceedings Second International Symposium on Metallurgical  Slags  and Fluxes. Editores Fine, U.A. y Gaskell, D.R., Metallurgical Society of AIME, Warrendale, EEUU. 1984.