# Cuadro 1.17

| Entalpías estándar de reacciones siderúrgicas,rHº(*). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rH°/kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de Regresión Lineal |  |  |  | (+/-) kJ |  | Rango de Temperatura |  | Ref. Bibliog. |  |
| # REACCIÓN | -A |  | B |  |  |  | ºC |  |  |  |
| Aluminio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Al(s)+3/2O2(g)= Al2O3(s) | 1676,0 |  | 0,0016 |  | 0,6 |  | 25-659 |  | 1,2 |  |
| 2Al(l)+3/2O2(g)= Al2O3(s) | 1710,0 |  | 0,0149 |  | 0,2 |  | 659-1700 |  | 1,2 |  |
| Al(s)+1/2N2(g)=AlN(s) | 318,0 |  | -0,0026 |  | 0,4 |  | 25-659 |  | 1,2 |  |
| Al(l)+1/2N2(g)=AlN(s) | 331,0 |  | 0,0014 |  | 0,3 |  | 659-1700 |  | 1,2 |  |
| 4Al(s)+3C(s)=Al4C3(s) | 212,0 |  | -0,0005 |  | 3,5 |  | 25-659 |  | 1,2 |  |
| 4Al(l)+3C(s)=Al4C3s) | 257,0 |  | -0,0058 |  | 7,7 |  | 659-1700 |  | 1,2 |  |
| 2Al(l)+1/2O2(g)=Al2O(g) | 157,0 |  | -0,0203 |  | 0,1 |  | 1227-1727 |  | 1,2 |  |
| Al(l)+1/2O2(g)=AlO(g) | -55,0 |  | -0,0074 |  | 0,1 |  | 1227-1727 |  | 1,2 |  |
| Boro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2B(s)+3/2O2(g)= B2O3(s) | 1273,0 |  | 0,0020 |  | 0,4 |  | 25-450 |  | 1,2 |  |
| 2B(s)+3/2O2(g)= B2O3(l) | 1251,0 |  | 0,0172 |  | 0,2 |  | 450-1700 |  | 1,2 |  |
| B(s)+1/2N2(g)=BN(s) | 251,0 |  | -0,0012 |  | 0,8 |  | 25-900 |  | 1,2 |  |
| 4B(s)+C(s)=B4C(s) | 62,7 |  | 0,0003 |  | 0,2 |  | 25-900 |  | 1,2 |  |
| B(s)+1/2O2(g)= BO(g) | -8,0 |  | -0,0108 |  | 0,1 |  | 1227-1727 |  | 1,2 |  |
| Bario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba(s)+1/2O2(g)= BaO(s) | 547,0 |  | -0,0016 |  | 0,5 |  | 25-704 |  | 1,2 |  |
| Ba(l)+1/2O2(g)= BaO(s) | 564,0 |  | 0,0040 |  | 0,6 |  | 704-1638 |  | 1,2 |  |
| Berilio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be(s)+1/2O2(g)= BeO(s) | 608,0 |  | -0,0003 |  | 0,2 |  | 25-1283 |  | 1,2 |  |
| Be(l)+1/2O2(g)= BeO(s) | 627,0 |  | 0,0069 |  | 3,5 |  | 1283-1700 |  | 1,2 |  |
| 3Be(s)+N2(g)=Be3N2(s) | 599,0 |  | 0,0311 |  | 10,5 |  | 25-700 |  | 1,2 |  |
| Carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C(s)+1/2O2(g)=CO(g) | 104,0 |  | -0,0075 |  | 0,2 |  | 25-2000 |  | 1,2 |  |
| C(s)+O2(g)=CO2(g) | 393,0 |  | -0,0017 |  | 1,0 |  | 25-2000 |  | 1,2 |  |
| C(s)+1/2S2(g)=CS(g) | -224,0 |  | -0,0074 |  | 0,1 |  | 1600-1800 |  | 1,2 |  |
| CO(g)+1/2S2(g)=COS(g) | 142,0 |  | -0,0196 |  | 9,2 |  | 25-1200 |  | 1,2 |  |

| rH°/kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  | Rango de | Ref. Bibliog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regresión Lineal |  | (+/-) kJ | Temperatura |  |
| # REACCIÓN | -A | B |  | ºC |  |
| Calcio |  |  |  |  |  |
| Ca(s)+1/2O2(g)=CaO(s) | 636,0 | 0,0043 | 0,1 | 25-850 | 1,2 |
| Ca(l)+1/2O2(g)=CaO(s) | 647,0 | 0,0030 | 0,1 | 850-1487 | 1,2 |
| Ca(g)+1/2O2(g)=CaO(s) | 823,0 | 0,0184 | 0,1 | 1487-1700 | 1,2 |
| Ca(s)+1/2S2(g)=CaS(s) | 503,0 | -0,0068 | 32,2 | 25-850 | 1,2 |
| Ca(l)+1/2S2(g)=CaS(s) | 548,0 | 0,0016 | 0,1 | 850-1487 | 1,2 |
| Ca(g)+1/2S2(g)=CaS(s) | 724,0 | 0,0168 | 0,1 | 1487-1700 | 1,2 |
| Cobalto |  |  |  |  |  |
| Co(s)+1/2O2(g)=CoO(s) | 241,0 | 0,0110 | 0,3 | 25-1495 | 1,2 |
| 3CoO(s)+1/2O2(g)=Co3O4(s) | 192,0 | -0,0298 | 5,0 | 25-1000 | 1,2 |
| Cromo |  |  |  |  |  |
| 2Cr(s)+3/2O2(g)=Cr2O3(s) | 1143,0 | 0,0180 | 3 | 25-1898 | 1,2 |
| 2Cr(s)+1/2N2(g)=Cr2N(s) | 128,0 | 0,0071 | 0,6 | 25-1898 | 1,2 |
| Cr(s)+1/2N2(g)=CrN(s) | 120,0 | 0,0088 | 0,2 | 25-1898 | 1,2 |
| 23Cr(s)+6C(s)=Cr23C6(s) | 342,0 | 0,0458 | 2 | 25-1400 | 1,2 |
| 7Cr(s)+3C(s)=Cr7C3(s) | 167,0 | 0,0209 | 0,4 | 25-1200 | 1,2 |
| 3Cr(s)+2C(s)=Cr3C2(s) | 89,9 | 0,0151 | 0,3 | 25-1700 | 1,2 |
| Cobre |  |  |  |  |  |
| 2Cu(l)+1/2O2(g)=Cu2O(s) | 10,5 | -0,1230 | 9 | 1084-1230 | 1,2 |
| 1/2Cu2O(s)+1/4O2(g)=CuO(s) | 72,4 | 0,0057 | 0,1 | 25-1000 | 1,2 |
| 2Cu(l)+1/2O2(g)=Cu2O(l) | 149,0 | 0,0158 | 0,2 | 1229-1727 | 1,2 |
| Hierro |  |  |  |  |  |
| Fe(s)+1/2O2(g)=FeO(s)- | 271,0 | 0,0080 | 3 | 25-1371 | 1,2 |
| 3Fe(s)+2O2(g)=Fe3O4(s) | 1129,0 | 0,0338 | 3,6 | 25-560 | 1,2 |
| 3FeO(s)+1/2O2(g)=Fe3O4(s) | 292,0 | 0,0035 | 4,4 | 560-1371 | 1,2 |
| 2/3Fe3O4(s)+1/6O2(g)=Fe2O3(s) | 78,6 | -0,0011 | 1 | 25-1400 | 1,2 |
| Fe(s)+1/2S2(g)=FeS(s) | 175,0 | 0,0188 | 4 | 25-140 | 1,2 |
| Fe(s)+1/2S2(g)=FeS(s) | 170,0 | 0,0149 | 4,6 | 140-906 | 1,2 |
| FeS(s)b+1/2S2(g)=FeS2(s) | 135,0 | -0,0066 | 3 | 300-800 | 1,2 |
| 4Fe(s)+1/2N2(g)= Fe4N(s) | 10,7 | -0,0006 | 0,4 | 25-600 | 1,2 |

| rH°/kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  | Rango de | Ref. Bibliog. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regresión Lineal |  | (+/-) kJ | Temperatura |  |  |
| # REACCIÓN | -A | B |  | ºC |  |  |
| Hidrogeno |  |  |  |  |  |  |
| H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g) | 245,0 | -0,0034 | 0,2 | 25-1700 | 1,2 |  |
| H2(g)+1/2S2(g)=H2S(g) | 82,0 | -0,0097 | 0,2 | 25-1500 | 1,2 |  |
| 3/2H2(g)+1/2N2(g)=NH3(g) | 40,8 | -0,0176 | 0,3 | 25-700 | 1,2 |  |
| Magnesio |  |  |  |  |  |  |
| Mg(s)+1/2O2(g)=MgO(s) | 600,0 | 0,0024 | 2 | 25-650 | 1,2 |  |
| Mg(l)+1/2O2(g)=MgO(s) | 607,0 | 0,0007 | 2,4 | 650-1120 | 1,2 |  |
| Mg(g)+1/2O2(g)=MgO(s) | 755,0 | 0,0157 | 3 | 1120-1700 | 1,2 |  |
| Mg(s)+1/2S2(g)=MgS(s) | 376,0 | -0,0074 | 32,2 | 25-650 | 1,2 |  |
| Mg(l)+1/2S2(g)=MgS(s) | 607,0 | 0,0007 | 2,4 | 650-1120 | 1,2 |  |
| Mg(g)+1/2S2(g)=MgS(s) | 563,0 | 0,0140 | 0,5 | 1120-1700 | 1,2 |  |
| 3Mg(s)+N2(g)=Mg3N2(s) | 461,0 | -0,0012 | 0,5 | 25-650 | 1,2 |  |
| 3Mg(l)+N2(g)=Mg3N2(s) | 477,0 | -0,0108 | 1,3 | 650-1120 | 1,2 |  |
| MgO(s)+CO2(g)=MgCO3(s) | 112,0 | 0,0057 | 6,4 | 25-700 | 1,2 |  |
| 3MgO(s)+P2(g)+5/2O2(g)=Mg3P2O8(s) | 2155,0 | 0,0902 | 0,3 | 1000-1250 | 1,2 |  |
| 2MgO(s)+SiO2(s)=Mg2SiO4(s) | 66,0 | -0,0027 | 4 | 650-1120 | 1,2 |  |
| MgO(s)+SiO2(s)=MgSiO3(s) | 37,2 | -0,0032 | 1,9 | 25-1300 | 1,2 |  |
| MgO(s)+Al2O3(s)=MgAl2O4(s) | 31,5 | 0,0068 | 20,7 | 25-1727 | 1,2 |  |
| Molibdeno |  |  |  |  |  |  |
| MoO2(s)+1/2O2(g)=MoO3(s) | 159,0 | 0,0043 | 0,1 | 25-1000 | 1,2 |  |
| 2Mo(s)+3/2S2(g)=Mo2S3(s) | 597,0 | 0,1430 | 195 | 850-1200 | 1,2 |  |
| Mo(s)+3/2O2(g)=MoO3(g) | 337,0 | -0,0080 | 0,3 | 1280-1727 | 1,2 |  |
| Mo(s)+S2(g)=MoS2(s) | 407,0 | 0,0112 | 0,1 | 1227-1727 | 1,2 |  |
| Niobio |  |  |  |  |  |  |
| 2Nb(s)+5/2O2(g)=Nb2O5(s) | 1909,0 | 0,0300 | 1,2 | 1227-1453 | 1,2 |  |
| 2Nb(s)+5/2O2(g)=Nb2O5(l) | 1898,0 | 0,0821 | 1,3 | 1453-1727 | 1,2 |  |
| Níquel |  |  |  |  |  |  |
| Ni(s)+1/2S2(g)=NiS(s) | 98,7 | -0,0356 | 38,4 | 300-580 | 1,2 |  |
| Fósforo |  |  |  |  |  |  |
| 2P2(g)+5O2(g)=P4O10(g) | 3228,0 | 0,0618 | 0,8 | 1227-1727 | 1,2 |  |

| rH°/kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  | Rango de | Ref. Bibliog. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regresión Lineal |  | (+/-) kJ | Temperatura |  |  |
| # REACCIÓN | -A | B |  | ºC |  |  |
| Azufre |  |  |  |  |  |  |
| 1/2S2(g)=S(g) | -211,0 | 0,0058 | 0,1 | 25-1700 | 1,2 |  |
| 1/2S2(g)+1/2O2(g)=SO(g) | 57,8 | -0,0008 | 0,4 | 25-1700 | 1,2 |  |
| 1/2S2(g)+O2(g)=SO2(g) | 363,0 | 0,0009 | 0,1 | 25-1700 | 1,2 |  |
| 1/2S2(g)+3/2O2(g)=SO3(g) | 459,0 | -0,0025 | 0,5 | 25-1500 | 1,2 |  |
| Silicio |  |  |  |  |  |  |
| Si(s)+1/2O2(g)=SiO(g) | 97,6 | -0,0060 | 1,1 | 25-1410 | 1,2 |  |
| Si(l)+1/2O2(g)=SiO(g) | 147,0 | -0,0084 | 1,1 | 1410-1700 | 1,2 |  |
| Si(s)+O2(g)=SiO2(s)cristob. | 912,0 | 0,0082 | 0,7 | 400-1410 | 1,2 |  |
| Si(l)+O2(g)=SiO2(s)cristob. | 962,0 | 0,0093 | 1 | 1410-1700 | 1,2 |  |
| 3Si(s)+2N2(g)=Si3N4(s) | 741,0 | -0,0121 | 0,4 | 25-1410 | 1,2 |  |
| 3Si(l)+2N2(g)=Si3N4(s) | 934,0 | 0,0296 | 3 | 1410-1700 | 1,2 |  |
| Si(s)+C(s)=SiC(s) | 72,6 | 0,0006 | 0,9 | 25-1410 | 1,2 |  |
| Si(l)+C(s)=SiC(s) | 125,0 | 0,0017 | 0,8 | 1410-1700 | 1,2 |  |
| Tantalio |  |  |  |  |  |  |
| 2Ta(s)+5/2O2(g)=Ta2O5(s) | 2068,0 | 0,0424 | 0,2 | 1227-1727 | 1,2 |  |
| Ta(s)+C(s)=TaC(s) | 146,0 | 0,0027 | 0,2 | 1227-1727 | 1,2 |  |
| Titanio |  |  |  |  |  |  |
| Ti(s)+1/2O2(g)=TiO(s) | 546,0 | 0,0082 | 0,2 | 300-1700 | 1,2 |  |
| 2TiO(s)+1/2O2(g)=Ti2O3(s) | 441,0 | 0,0180 | 1 | 25-1700 | 1,2 |  |
| 3/2Ti2O3(s)+1/4O2(g)=Ti3O5(s) | 165,0 | -0,0176 | 5,9 | 400-1700 | 1,2 |  |
| 1/3Ti3O5(s)+1/6O2(g)=TiO2(s) | 120,0 | -0,0094 | 5,4 | 25-1850 | 1,2 |  |
| Ti(s)+1/2N2(g)=TiN(s) | 339,0 | 0,0027 | 0,4 | 25-882 | 1,2 |  |
| Ti(s)+1/2N2(g)=TiN(s) | 345,0 | 0,0068 | 1,4 | 882-1200 | 1,2 |  |
| Ti(s)+C(s)=TiC(s) | 185,0 | 0,0022 | 0,2 | 25-882 | 1,2 |  |
| Ti(s)+C(s)=TiC(s) | 186,0 | 0,0004 | 1,4 | 882-1700 | 1,2 |  |
| Vanadio |  |  |  |  |  |  |
| V(s)+1/2O2(g)=VO(s) | 438,0 | 0,0136 | 0,4 | 600-1500 | 1,2 |  |
| 2VO(s)+1/2O2(g)=V2O3(s) | 350,0 | -0,0048 | 3 | 550-1112 | 1,2 |  |
| 2V(s)+5/2O2(g)=V2O5(l) | 1482,0 | 0,0237 | 1,1 | 1227-1727 | 1,2 |  |
| V(s)+1/2N2(g)=VN(s) | 219,0 | 0,0062 | 0,2 | 1227-1727 | 1,2 |  |
| Wolframio |  |  |  |  |  |  |
| W(s)+O2(g)=WO2(s) | 606,0 | 0,0227 | 0,7 | 1227-1727 | 1,2 |  |
| W(s)+3/2O2(g)=WO3(s) | 852,0 | 0,0221 | 0,4 | 1227-1470 | 1,2 |  |
| W(s)+3/2O2(g)=WO3(l) | 817,0 | 0,0443 | 0,5 | 1470-1727 | 1,2 |  |

| rH°/kJ.mol-1 = A + BT/K | Coeficientes de |  |  | Rango de | Ref. Bibliog. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regresión Lineal |  | (+/-) kJ | Temperatura |  |  |
| REACCIÓN | -A | B |  | ºC |  |  |
| Zirconio |  |  |  |  |  |  |
| Zr(s)+O2(g)=ZrO2(s) | 1101,0 | 0,0080 | 1,7 | 25-870 | 1,2 |  |
| Zr(s)+O2(g)=ZrO2(s) | 1095,0 | 0,0068 | 1,8 | 1205-1865 | 1,2 |  |
| Zr(s)+1/2N2(g)=ZrN(s) | 368,0 | 0,0042 | 1,6 | 25-862 | 1,2 |  |
| Zr(s)+1/2N2(g)=ZrN(s) | 375,0 | 0,0078 | 2,4 | 862-1200 | 1,2 |  |
| Zr(s)+C(s)=ZrC(s) | 203,0 | 0,0035 | 5,9 | 25-1900 | 1,2 |  |

(*) Los números indicados en la columna de referencias bibliográficas constituyen las aportaciones que se han tenido presentes para calcular  las constantes A y B de la nueva regresión lineal propuesta para obtener la entalpía estándar de las reacciones indicadas con la temperatura:

1. 	Chase, M.W. Jr., Davies, C.A., Downey, J.R. Jr., Frurip, D.J., McDonald, R.A., Syverud, A.N. : JANAF Thermochemical Tables. American Chemical Society y American Institute of Physics for the National Bureau Standards, 3ª  edición, Nueva York, EEUU. 1986.

2. 	Knacke, O., Kubaschewski, O. y Hesselmann, K. : Thermochemical properties of inorganic substances. Springer-Verlag. 2ª  edición, Berlin, Alemania. 1991.