TECNOLOGÍA SIDEROMETALÚRGICA -3º (GRADO-EM)-JULIO-2013

Tiempo máximo para desarrollar las preguntas: Una hora treinta minutos.

- Si la temperatura de ebullición del cinc es de 907ºC y la entalpía asociada al cambio de estado líquido vapor es de 115,3 kJ·átomo-g Zn-1; calcular la presión de vapor del cinc en equilibrio con el líquido  a la temperatura de 850 ºC.

- Algunos de los óxidos metálicos más inestables pueden reducirse al ser calentados. Concretamente para el Fe2O3, ¿Cuál sería la temperatura para la cual se iniciaría su descomposición? Datos: La energía libre estándar asociada a la formación de seis (6,0) moles de Fe2O3 es igual a  - 481,2 + 0,270 T (K) kJ· 6 moles-1 de Fe2O3.

- Para el sistema C-O, si se diera el equilibrio entre las fase sólida de carbono con el gas a la temperatura de 1000 ºC, ¿cuál serían las variables intensivas que deberían ser conocidas para tener definido el equilibrio sólido-gas?.

- Indicar la reacción de reducción aluminotérmica del FeO (óxido ferroso). Calcular cual sería la máxima temperatura que se podría alcanzar en la aluminotermia del FeO. Datos: La entalpía de la reacción aluminotérmica a 25 ºC es de – 869,675 kJ·mol-1 Al2O3. Los calores específicos medios, tanto del sólido como del líquido, entre la temperatura de 25 ºC y la máxima son: 132,33 J·K-1·mol-1 de Al2O3; 40,34 J·K-1·átomo-g-1 de Fe. Las entalpías de fusión: 23,875 kJ·mol-1 de FeO; 10,711 kJ·átomo-g-1 de Al; 25,551 kJ·mol-1 de Al2O3; 13,807 kJ·átomo-g-1 de Fe.

- En los Diagramas Potencial/pH, indicar la reacción química, a través de la cual, se establece el equilibrio entre el CuO(s), el Cu2O (s) y el agua.

- Señalar las variables intensivas que se suelen fijar como constantes en los diagramas Potencial/pH (también conocidos como Diagramas de Prourbaix)

- El resultado del proceso de afino térmico de la mata de cobre es una escoria y un producto metálico conocido como “cobre blister”. Indicar las características físicas y químicas mas significativas del “cobre blister”.

- Detallar las reacciones más características del Proceso Bayer.

- Como podría explicarse que, siendo el zinc un metal que en la serie de potenciales de reducción muestra tendencia a disolverse (comportamiento anódico), pueda ser utilizado en recubrimientos - tejados de casas o edificios.

- Indicar que es una amalgama. En la Metalurgia de Oro, detallar las operaciones mas importantes del  proceso extractivo conocido por “Amalgamación”.