Prácticas-Serie-2. Ejercicio-1

A partir de los datos de las Energías Libres Estándar de Formación (Cuadro 1.14 del Vol. II de Metalurgia Extractiva, página 30),  calcular las correspondientes,ΔrGo(T), para las siguientes reacciones:

2Fe (s)  +  O2 (g)   ⇔  2FeO (s) (Estequiométrica)

3/2 Fe (s)  +  O2 (g)   ⇔ 1/2 Fe3O4 (s)

4/3 Fe (s)  +  O2 (g)   ⇔  2/3 Fe2 O3 (s)

6FeO (s)  +  O2 (g)   ⇔ 2 Fe3O4 (s)

Cuando la atmósfera del medio (horno de reducción o de tratamiento térmico) viene controlada por la relación de presiones parciales de CO/CO2, determinar a la temperatura de 1000 ºC (1273 K), cual de las especies oxidadas del hierro: FeO (estequiométrico); Fe3O4 y Fe2O3:

- P(CO)/PCO2)  =  2,15 atmósferas a 1000 ºC.

- P(CO)/PCO2)  =  0,50 atmósferas a 1000 ºC.

- P(CO)/PCO2)  =  5,00 atmósferas a 1000 ºC.

Prácticas-Serie-2. Ejercicio-2

A partir de los datos de las Energías Libres Estándar de Formación-Reacción, ΔrGo(T),(Cuadro 1.14 del Vol. II de Metalurgia Extractiva, página 30),  calcular las presiones parciales de oxígeno gas, O2, en equilibrio con el Aluminio (sólido) y el Oxido de Aluminio, Alúmina (sólido) a las temperaturas de 400 ºC y 600 ºC.

Igualmente, calcular las presiones parciales de oxígeno gas, O2, en equilibrio con el Aluminio (líquido) y el Óxido de Aluminio, Alúmina (sólido) a las temperaturas de 1000 ºC y 2000 ºC.

Determinar-calcular la influencia que, sobre la Energía Libre, ΔrG(T), de formación para un mol de Alúmina (Al2O3) tiene la presión total del sistema: 2,0·10-4 atmósferas y 250,0 atmósferas cuando las temperatura es de 400 ºC; 600 ºC; 1000 ºC y 2000 ºC.

Conociendo que la temperatura de fusión del Aluminio es de 659 ºC, calcular cual sería la Energía Libre Estándar asociada el proceso de fusión de un mol de Aluminio sólido:

Al(s)  ⇔  Al(l)  a la T  =  659 ºC

Prácticas-Serie-2. Ejercicio-3

A partir de los datos de las Energías Libres Estándar de Formación-Reacción,ΔrGo(T),(Cuadro 1.14 del Vol. II de Metalurgia Extractiva, página 30),  calcular las presiones parciales de oxígeno gas, O2, en equilibrio con el Magnesio líquido y el Oxido de Magnesio, MgO, sólido a las temperaturas de 800ºC y 1000 ºC.

Conociendo que la temperatura de ebullición del Magnesio líquido es de 1120 ºC, calcular la Energía Libre Estándar asociada al proceso de volatilización de un mol de Magnesio líquido:

Mg(l)  ⇔  Mg(g)  a la T  = 1120 ºC

A partir de los datos de las Entalpías Estándar de Formación-Reacción,ΔrGo(T),(Cuadro 1.17 del Vol. II de Metalurgia Extractiva, página 47), calcular la Entalpía- calor, asociado a la vaporización de un mol de Magnesio a la temperatura de 1120 ºC.

¿Cuál sería a presión del Magnesio gas a la temperatura de 1120 ºC?. Cuando el sistema Magnesio líquido, Magnesio vapor se encuentra a temperaturas inferiores a las de ebullición del Magnesio (1120 ºC) pero superiores a las de fusión (650 ºC), desarrollar una expresión generalizada que nos ayude a calcular la presión parcial de Magnesio en el gas en equilibrio con el Magnesio líquido.

Prácticas-Serie-2. Ejercicio-4

A partir de los datos del Calor Específico a presión constante, cP, en función de la temperatura para el Hierro, Fe, y el Óxido de Aluminio (Al2O3), calcular el calor específico medio, cP en el rango de temperaturas establecido-indicado en la tabla adjunta.

Finalmente, calcular la energía eléctrica (kW·h) que se necesitaría para llevar una tonelada de Fe y Al2O3 , desde la temperatura ambiente, 298 K, hasta la temperatura de fusión tanto del Fe como la del Al2O3.

Calor Específico del Al2O3 en función de la temperatura

Temperatura de Fusión de la Alúmina 2327 K (2054 ºC)

Peso Molecular del Al2O3 : 102 g·mol-1

| Temperatura (K) | cP(J·mol-1·K-1) |
| --- | --- |
| 298,15 | 78,957 |
| 300 | 79,407 |
| 400 | 96,176 |
| 500 | 105,348 |
| 600 | 111,530 |
| 700 | 116,301 |
| 800 | 120,319 |
| 800 | 120,312 |
| 900 | 122,818 |
| 1000 | 124,871 |
| 1100 | 126,630 |
| 1200 | 128,188 |
| 1300 | 129,604 |
| 1400 | 130,917 |
| 1500 | 132,155 |
| 1600 | 133,334 |
| 1700 | 134,469 |
| 1800 | 135,569 |
| 1900 | 136,641 |
| 2000 | 137,691 |
| 2100 | 138,723 |
| 2200 | 139,740 |
| 2300 | 140,744 |
| 2327 | 141,013 |

Calor Específico del Hierro (Fe) en función de la temperatura

Temperatura de Fusión del Hierro 1809 K (1536 ºC)

Peso Atómico de Hierro: 55,85 g·átomo-g-1

| Temperatura (K) | cP(J·mol-1·K-1) |
| --- | --- |
| 298,15 | 25,067 |
| 300 | 25,097 |
| 400 | 27,153 |
| 500 | 29,612 |
| 600 | 32231 |
| 700 | 34,925 |
| 800 | 37,659 |
| 800 | 42,981 |
| 900 | 45,048 |
| 1000 | 47,116 |
| 1100 | 49,184 |
| 1184 | 50,921 |
| 1184 | 33,885 |
| 1200 | 34,018 |
| 1300 | 34,854 |
| 1400 | 35,690 |
| 1500 | 36,526 |
| 1600 | 37,362 |
| 1665 | 37,906 |
| 1665 | 41,122 |
| 1700 | 41,468 |
| 1800 | 42,458 |
| 1809 | 42,547 |