TECNOLOGÍA SIDEROMETALÚRGICA (Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras)

Segundo Cuatrimestre

Bibliografía de referencia para toda la Asignatura: Ballester, A.; Verdeja, L. F.; Sancho, J. P.  “Metalurgia Extractiva: Fundamentos”. Vol. I, Ed. Síntesis, Madrid, 2000. Sancho, J. P.; Verdeja, L. F.; Ballester, A.  “Metalurgia Extractiva: Procesos de obtención”. Vol. II, Ed. Síntesis, Madrid, 2000.

| Clase Número | CONTENIDOS DE LAS CLASES (EXPOSITIVAS + PRÁCTICAS DE AULA Y LABORATORIO). FUNDAMENTOS. |
| --- | --- |
| Clase No. 1 | La Metalurgia en la Historia. Abundancia de los elementos en la corteza terrestre. La pirometalurgia y la hidrometalurgia. (Capítulo 1-Vol. I) |
| Clase No. 2 | Grado de liberación de las materias primas. Granulometrías: Funciones de distribución y densidad. Separación de minerales. Operaciones de concentración. (Capítulos 2 y 3 –Vol. I) |
| Clase No. 3 | Fundamentos Termodinámicos de los Procesos de Extracción. Ecuación de estado del gas ideal. Primer Principio de la Termodinámica. Entalpía. Calor Específico. Entropía. La entropía como criterio de equilibrio. La energía libre. Ecuación de Gibbs-Helmholtz. Isoterma y Ecuación de Van´t Hoff. (Capítulo 4- Vol. I). |
| Clase No. 4 | Diagramas de Ellingham y Richardson-1. Energías Libres estándar de formación de óxidos y sulfuros. Características generales. (Capítulo 5-Vol. I). |
| Clase No. 5 | Diagramas de Ellingham y Richardson-2. Propiedades de una línea en los diagramas de Ellingham. El equilibrio de Boudouard (gasificación del coque) (Capítulo 5-Vol. I). |
| Clase No. 6 | Diagramas de Ellingham y Richardson-3. El equilibrio de Boudouard (representación gráfica). Posibilidades de reducción: Gas, Coque y Metales Activos (Capítulo 5-Vol. I). |
| Clase No. 7 | Diagramas de Ellingham y Richardson-4. Ejercicios: Reducción de compuestos metálicos. El equilibrio termodinámico en la reducción (Capítulo 5-Vol. I) |
| Clase No. 8 | Teoría de Disoluciones-1. Actividades. Concepto de Actividad. Ley de Raoult (disoluciones reales e ideales). Funciones de Mezcla: Potencial Químico (Capítulo 6-Vol. I) |
| Clase No. 9 | Teoría de Disoluciones-2. Funciones de Mezcla: Potencial Químico (Capítulo 6-Vol. I) |
| Clase No. 10 | Cinética de las reacciones heterogéneas-1. Concepto de etapa controlante. Transporte Difusional. Reacción Química: Ecuación cinética (molecularidad y orden de reacción). (Capítulo 7-Vol. I) |
| Clase No. 11 | Cinética de las reacciones heterogéneas-2. Modelo del núcleo sin reaccionar. Régimen Difusional y Régimen Químico (Capítulo 7-Vol. I). |
| Clase No. 12 | Electroquímica metalúrgica-1. Conceptos fundamentales: ánodo, cátodo, constante de Faraday. Serie de Potenciales Estándar. Ecuación de Nernst. Potencial de descomposición. Rendimiento de corriente. Consumo energético (Capítulo 8-Vol. I) |
| Clase No. 13 | Electroquímica metalúrgica-2. Diagramas de Pourbaix (Potencial-pH). (Capítulo 8-Vol. I) |
| Clase No. 14 | Tostación de Sulfuros-1. Energías Libres Estándar del sistema Me-O-S. Tipos de tostación: oxidante, sulfatante, volatilizante y clorurante. (Capítulo 9-Vol. I) |
| Clase No. 15 | Tostación del Sulfuros-2. Diagramas de Kellogg (Me-O-S). Aspectos cinéticos: Modelo del núcleo sin reaccionar. (Capítulo 9-Vol. I). |

| Clase Número | CONTENIDOS DE LAS CLASES (EXPOSITIVAS + PRÁCTICAS DE AULA Y LABORATORIO). FUNDAMENTOS. |
| --- | --- |
| Clase No. 16 | Reducción de óxidos-1. Sistema C-O: Formación de CO y CO2. Influencia de la presión. Clasificación de los óxidos según su afinidad por el oxígeno. (Capítulo 10-Vol. I) |
| Clase No. 17 | Reducción de óxidos-2. Sistema Fe-O. Sistema Fe-O-C. Diagramas de Chaudron. (Capítulo 10-Vol. I) |
| Clase No. 18 | Escorias-1. Conceptos generales. Propiedades químicas: Índices de basicidad. Propiedades físicas. (Capítulo 11-Vol. I) |
| Clase No. 19 | Escorias-2. Propiedades termodinámicas. Diagramas ternarios. Modelo iónico de Temkin (Capítulo 11-Vol. I) |
| Clase No. 20 | Escorias-3. Ejercicios: Características Físicas y Químicas de las escorias metalúrgicas (Capítulo 11-Vol. I) |
| Clase No. 21 | Metalotérmia-1. Principios fundamentales de las reacciones metalotérmicas. (Capítulo 14-Vol. I) |
| Clase No. 22 | Metalotérmia-2. Procesos de reducción con metales activos (Capítulo 14-Vol. I) |
| Clase No. 23 | Metalotermia-3.Ejercicios: Reducción metalotérmica de compuestos metálicos (Capítulo 14-Vol. I) |
| Clase No. 24 | Hidrometalurgia. Generalidades. Fundamentos. Principios físico-químicos de los procesos hidrmetalúrgicos (Capítulo 15-Vol. I) |
| Clase No. 25 | Lixiviación-1. Operaciones de preparación química. Puesta en contacto del sólido con el lixiviante. (Capítulo 16-Vol. I) |
| Clase No. 26 | Lixiviación-2. Química de la lixiviación. Lixiviación bacteriana (Fundamentos, Capítulo 17-Vol. I). (Capítulo 16-Vol. I) |
| Clase No. 27 | Purificación y Concentración. Introducción. Precipitación química de compuestos. Extracción con disolventes orgánico y resinas de intercambio iónico (Capítulo 18-Vol. I) |
| Clase No. 28 | Precipitación – Electrólisis - 1. Introducción. Procesos de Cementación (Capítulo 19-Vol. I) |
| Clase No. 29 | Precipitación – Electrólisis -2. Reducciones con gases. Procesos electrolíticos de reducción (Capítulo 19-Vol. I) |
| Clase No. 30 | Afino de metales por vía seca-1. Disoluciones diluidas: Ley de Henry (Capítulo 20-Vol. I) |
| Clase No. 31 | Afino de metales por vía seca-2. Disolución de gases en líquidos. Ley de Sievert. (Capítulo 20-Vol. I) |
| Clase No. 32 | Afino de metales por vía seca-3. Procesos metalúrgicos de afino (Capítulo 20-Vol. I) |
| Clase No. 33 | Afino de metales por vía seca-4. Ejercicios: Eliminación de impurezas por precipitación-escorificación o volatilización (Capítulo 20-Vol. I). |
| Clase No. 34 | Afino de metales por vía húmeda. Afino Electroquímico. Introducción. Afino electroquímico del cobre y níquel (Capítulo 21-Vol. I) |

| Clase Número | CONTENIDOS DE LAS CLASES (EXPOSITIVAS + PRÁCTICAS DE AULA Y LABORATORIO). METALURGIA NO FÉRREA. |
| --- | --- |
| Clase No. 35 | Metalurgia del Aluminio (I): Reseña Histórica. Propiedades físico-químicas del aluminio. Menas de aluminio (Capítulo 3-Vol. II) |
| Clase No. 36 | Metalurgia del Aluminio (II): Procesos Bayer. Alúmina metalúrgica y su caracterización. Proceso Hall-Héroult para la electrolisis de la alúmina (Capítulo 3-Vol. II) |
| Clase No. 37 | Metalurgia del Aluminio (III): Tecnología del proceso Hall-Héroult. Materias primas carbonosas. Tecnología de fabricación de electrodos (ánodos) (Capítulo 3-Vol. II) |
| Clase No. 38 | Metalurgia del Aluminio (IV): La fundición en una planta de aluminio primario. Metalurgia secundaria del aluminio. El aluminio y el medio ambiente. El aluminio y la salud (Capítulo 3-Vol. II) |
| Clase No. 39 | Metalurgia del Cobre (I): Reseña histórica y aspectos generales. Propiedades físicas. Propiedades químicas (Capítulo 4-Vol. II) |
| Clase No. 40 | Metalurgia del Cobre (II): Menas, Minerales y Yacimientos. Usos del cobre y sus compuestos. Estadísticas del cobre (Capítulo 4-Vol. II) |
| Clase No. 41 | Metalurgia del Cobre (III): Obtención del cobre. Afino del cobre: Térmico y Electrolítico(Capítulo 4-Vol. II) |
| Clase No. 42 | Metalurgia del Cobre (IV): Transformación del cobre. Costos de extracción del cobre. Protección ambiental y toxicidad del cobre y sus compuestos (Capítulo 4-Vol. II) |
| Clase No. 43 | Metalurgia del Cinc (I): Historia, propiedades, usos y recursos de cinc. Tratamiento previo de las menas. Producción del metal (Capítulo 6-Vol. II) |
| Clase No. 44 | Metalurgia del Cinc (II): El proceso electrolíticos. Afino del zinc. Recuperación de las chatarras. Compuestos de cinc. Cinc, medio ambiente y toxicidad. (Capítulo 6-Vol. II) |
| Clase No. 45 | Metalurgia del Plomo (I): Historia, propiedades, y menas de plomo. Producción, precios y usos del plomo. Concentración de manas de plomo (Capítulo 7-Vol. II) |
| Clase No. 46 | Metalurgia del Plomo (II): Fusión de las menas de plomo. Recuperación de plomo de las chatarras. El plomo y el medio ambiente (Capítulo 7-Vol. II) |
| Clase No. 47 | Metalurgia del Níquel: Propiedades y usos. Procesos metalúrgicos de recuperación del níquel y el cobalto. El níquel y el medio ambiente (Capítulo 5-Vol. II) |
| Clase No. 48 | Metalurgia del Oro: Historia, propiedades y minerales. Extracción del oro. Afino del oro. Recuperación del oro de chatarras (Capítulo 8-Vol. II) |

| Clase Número | CONTENIDOS DE LAS CLASES (EXPOSITIVAS + PRÁCTICAS DE AULA Y LABORATORIO). METALURGIA FÉRREA. |
| --- | --- |
| Clase No. 49 | Metalurgia del Hierro: Materias Primas (Mineral de Hierro, Sinterizado, Productos Peletizados, Coque Siderúrgico). Fundamentos de Reducción de los productos oxidados de hierro. (Capítulo 1-Vol. II). |
| Clase No. 50 | Metalurgia de Hierro: Fundamentos Termodinámicos. Introducción a los Diagrama Ternarios CaO- Fe2O3-SiO2 (Sinter y Pelets). (Capítulo 11-Vol. I pp. 277-280); (Capítulo 1-Vol. II). |
| Clase No. 51 | Metalurgia de Hierro: Fundamentos Cinéticos de los Procesos de Reducción (I). Sólidos Densos y Porosos. Cinética de Reacciones Sólido-Gas: Etapas Controlantes (Capítulo 1-Vol. II). |
| Clase No. 52 | Metalurgia de Hierro: Fundamentos Cinéticos de los Procesos de Reducción (II). Sólidos Densos y Porosos. Cinética de Reacciones Sólido-Gas: Etapas Controlantes (Capítulo 1-Vol. II). |
| Clase No. 53 | Metalurgia del Hierro: Características Generales del Horno Alto (HA). Reacciones en HA: Sistemas Fe-O-C y Fe-O-H. Estudio termodinámico del arrabio del HA (Sistema Fe-C). (Capítulo 1-Vol. II). |
| Clase No. 54 | Metalurgia del Hierro: Estudio termodinámico de la escoria en HA (Sistema Ternario CaO-Al2O3-SiO2). Balances de Materia y Energía. Ecuación de la Recta Operativa (Capítulo 1-Vol. II). |